## Slide 1
工業材料概論 第5回
金属の構造と性質
構造・加工・使用条件から材料を選ぶ
米延 仁志
工業材料概論 第5回
1 / 56
Notes: 工業材料概論、第5回です。今回は、金属の内部の構造から、性質と使い方を考えます。
同じ金属でも、ばね、刃物、導線では求める働きが違います。また、同じ材種でも、加工や熱処理によって性質が変わることがあります。この違いを、原子、組織、部材の三つの大きさの尺度で説明します。
前回までの計算では、ヤング率や強度を与えられた数値として使いました。今回は、その数値がどのような構造と状態に対応するかを学びます。ハンドアウトを用意し、化学結合の復習も必要に応じて参照してください。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 2
今回の到達点
金属結合・結晶・結晶粒を図で説明する
原子数と密度を区別する
変形と強化の見通しを持つ
部品の要求と物性表の条件を対応させる
工業材料概論 第5回
2 / 56
Notes: 到達点を四つ確認します。まず、原子の配列、結晶粒などの組織、部品の形を、異なる尺度の情報として説明することです。
次に、金属結合と塑性変形のしくみを結び付けます。結合の名前だけで、曲がりやすさを決めないことが大切です。
三つ目は、硬さ、強度、靭性、ヤング率を区別することです。測る量と、試験や使用の条件を一緒に読みます。
最後に、物性表やAIの説明を点検します。密度や剛性を比べる計算に加え、未知の母材へ予測を広げてよいかも考えます。
途中の演習は自己確認用です。正式な提出レポートは、別に共有する問題とルーブリックを確認してください。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 3
金属が使われる場所
工業材料概論 第5回
3 / 56
ばね
荷重を支えて戻る
弾性域・疲労・形状
刃物
刃先を保つ
硬さ・摩耗・靭性
導線・端子
電気を伝えてつなぐ
導電・接合・環境
板・管・軸・接合具にも金属を使う。部品の役割を決めてから、材種と状態を調べる。
Notes: 金属を使った製品を、役割ごとに見ます。刃物では硬さや摩耗、軸では荷重と変形、ばねでは繰り返しの変形など、求める働きが異なります。導線や端子なら電気を伝えることと接合、腐食なども関わります。金属という名前に一つの性能を対応させず、何をしている部品かを先に決めましょう。
学校で金属を扱う機会が少なくても、製品のしくみを説明する基礎として重要です。教員採用試験の語句も、構造や加工の理由と結び付ければ、別の事例へ使えます。今日は金属の構造と性質を学び、次回は加工と熱処理、使用環境へ進みます。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 4
三つの尺度で考える
工業材料概論 第5回
4 / 56
原子の結合・配列
金属結合と結晶構造
結晶粒・組織
結晶の向き・粒界
部品・製品
形・表面・接合
使用条件
それぞれ別の尺度の模式図。原子図、組織の観察像、製品の形を区別して読む。
Notes: 原子の配列だけで製品の全てを説明しようとすると、途中の情報が抜けます。金属には原子の配列があり、その配列の向きがそろった結晶粒が集まります。さらに成分、加工、熱処理によって組織が変わり、それが材料の性質へ関わります。部品では形、表面、接合も必要です。
今日は原子、組織、部材の三つの尺度を行き来します。顕微鏡の図を見たときは、実際の大きさと何を表すモデルかを確かめます。模式的な原子図を、そのまま表面の写真と同じ意味では扱いません。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 5
構造・プロセス・性質・性能をつなぐ
問い | 理解する尺度と関係
何からできているか | 元素、結合、結晶構造
どのような状態か | 組織、転位、表面、加工の履歴
何を測った値か | E、降伏強さ、硬さ、導電性等
製品で役立つか | 形、接合、荷重、環境と要求性能
材料名だけで性能は決まらない。構造の尺度と、測定・使用の条件を対応させる。
5 / 56
E：ヤング率
Notes: 材料を作る工程から、製品の働きまでを順に結びます。成分を選び、加工や熱処理をすると、内部の組織や欠陥の状態が変わります。その変化が、降伏のしやすさや、塑性変形できる程度などへ関わります。
ただし、組織から部品の性能までを一足飛びに結び付けないでください。部品がどれだけ変形するかには、材料のヤング率に加え、断面の形、長さ、支え方と荷重が関係します。第2回から第4回は、そのつながりを計算しました。
ヤング率は、弾性域での応力とひずみを結ぶ量です。同じ単位の強度とは、意味を分けて使います。
今回は、この計算へ入れる物性値の背後を見ます。原子の配列、転位などの欠陥、結晶粒、複数の相からなる組織を区別し、どの状態で測った値かを確かめます。AIが材料名と用途だけを示した場合も、その間の条件と根拠を調べるために、この見方を使います。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 6
金属結合の見方
工業材料概論 第5回
6 / 56
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
原子芯
原子核と内側の電子を
ひとまとめにした正の部分
広がる電子（青い点）
特定の原子間だけに
固定されない価電子
金属結合の模式模型。青い点は電子の広がりを表し、数・軌道・大きさの実際の比は示していない。
Notes: 金属結合を、原子芯と電子の関係で見ます。原子芯とは、原子核と、ここでは結合に参加しない内側の電子をまとめたものです。結合に関わる電子は、特定の二原子の間だけに閉じ込められず、金属全体へ広がっています。
図の点は、その広がりを表す概念模型です。電子が静止した小さな球として、図の位置に並ぶ写真ではありません。
この模型は導電の理解に役立ちますが、これだけで金属の曲がりやすさが全て決まるわけではありません。塑性変形では、後で扱う結晶内のすべりや転位の移動が重要になります。
「金属は結合が弱いから曲がる」と一律には説明できません。結合の性格と、原子配列や欠陥が動くしくみを分けて、最後につなげて考えましょう。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 7
伝導・光沢・変形を分ける
工業材料概論 第5回
7 / 56
電気・熱の伝導
電子の状態や格子振動などが関わる
光の反射
表面に入った光に電子が応答する
塑性変形
転位の動き、組織、温度などが関わる
伝導率・光沢・変形のしやすさには、材種・組織・温度・表面状態による違いがある。
Notes: 金属の一般的特徴として、電気や熱の伝導、光沢、展性・延性が挙げられます。しかし、全ての金属で程度が同じという意味ではありません。材種、温度、純度、加工状態などで違います。光沢も表面状態によって見え方が変わります。
教室で観察するなら、観察した現象をまず記録します。金属の表面が熱く感じる場合と、電気が流れる場合は、測っている量が違います。一つの観察から、強度や耐久性まで決めないようにします。性質を別々の欄へ分けて読む習慣は、三材料比較でも使います。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 8
結合を復習し、性質の説明へつなぐ
工業材料概論 第5回
結合・相互作用 | 材料を理解する視点
共有結合 | 電子対の共有。高分子鎖の骨格等
金属結合 | 電子が特定の二原子間だけに局在しない
イオン結合 | 陽イオンと陰イオンの静電的な引力
水素結合 | O−H等のHと、近傍のO等との相互作用
水素結合を、主要な3種類の結合と区別して復習。模式図は巻末の任意参考資料。
8 / 56
Notes: 四つの結合・相互作用を復習します。最初は共有結合です。原子間で電子対を共有するという見方を使います。高分子の鎖の骨格にも関係しますが、鎖の間に働く相互作用とは区別します。
二つ目は金属結合です。結合に関わる電子が金属全体へ広がるという模型を、先ほど確認しました。
三つ目はイオン結合です。陽イオンと陰イオンの静電的な引力が重要です。固体の食塩では、イオンが三次元に並びます。ナトリウムイオンと塩化物イオンの一対ずつが、独立した分子として並ぶ模型にはしません。
四つ目は水素結合です。水分子の中の酸素と水素を結ぶ共有結合とは別です。隣り合う水分子を例にすると、酸素に共有結合した水素と、別の分子の酸素との相互作用に注目します。水素結合は、同じ分子の中に生じる場合もあります。
一本ずつでは通常の共有結合より弱い場合でも、多数の相互作用が集まると性質へ大きく関わります。木材の成分と水の関係を学ぶ際にも必要な見方です。
巻末の参考6枚で模型を確認できます。実際の材料では結合の性格が混ざる場合もあり、配置、温度、水分、欠陥も関係します。四つの名前だけで性質の順位を決めないようにしましょう。
【読み上げ対象外：既存の出典】
水素結合の定義の照合：IUPAC Gold Book, https://goldbook.iupac.org/terms/view/H02899

## Slide 9
結晶と結晶粒
工業材料概論 第5回
9 / 56
粒の内部
規則的な配列の向きが
おおむねそろう領域
粒界
隣り合う結晶粒の境界
結晶粒の2次元模式図。境界の線は空洞を表さない。粒の形・原子間隔は実際の比と異なる。
Notes: 結晶は、原子が規則的に配列する構造です。実用の多くの金属は、その配列の向きがおおむねそろう領域が集まった、多結晶です。一つ一つの領域を結晶粒と呼びます。
図では、粒の内部に注目してから、隣の粒へ目を移してください。隣同士では、原子配列の向きが異なります。その境界が粒界です。
粒界を描いた線は、金属に大きな隙間や割れがあるという意味ではありません。原子配列のつながり方が異なる領域を、見やすく示しています。実際は三次元の組織です。
木材にも細胞や年輪という構造がありますが、金属の結晶粒とは成り立ちも大きさも違います。図の一つの粒を原子一個と思わないことと、異なる材料の構造を同じものと思わないことを確認してください。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 10
代表的な結晶構造
工業材料概論 第5回
10 / 56
体心立方 BCC
頂点と体心
面心立方 FCC
頂点と各面の中心
六方最密 HCP
A
B
A
最密面の積層 A–B–A–B
球は原子の中心位置を表す模型。右はHCPの積層の見方で、単位格子の外形そのものではない。
Notes: 代表的な結晶構造として、体心立方、面心立方、六方最密を見ます。英字の略号では、それぞれビーシーシー、エフシーシー、エイチシーピーと表します。
単位格子は、原子配列の繰り返しを表す基本の単位です。図の立方体が、結晶粒そのものの外形だという意味ではありません。
体心立方は立方体の頂点と中心、面心立方は頂点と各面の中心に、原子の中心を置いて考えます。六方最密では、層の積み重なりを示した図も使います。その図全体と単位格子を、区別して読んでください。
次は、隣の格子と共有する分を考えて、原子数を数えます。見えている球を全部一個ずつ数える方法とは違います。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 11
短い休憩
画面から目を離しましょう
休憩の目安：60秒
再開後：BCCの原子数を数える
目安 60秒／必要に応じて一時停止
工業材料概論 第5回
11 / 56
Notes: ここで一分ほど休憩します。再開したら、体心立方の単位格子に、原子が何個分含まれるかを数えます。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 12
BCCの原子数を数える
工業材料概論 第5回
12 / 56
頂点：8 × 1/8 = 1
体心：1 × 1 = 1
単位格子当たり n = 2
頂点の原子は8格子で共有。体心の原子は1格子の内部にある。球の見かけの数と区別する。
Notes: 体心立方の図を見ます。まず八つの頂点です。一つの頂点には、隣り合う八つの立方体が集まります。頂点の原子を八つの格子で分け合うので、一つの格子へ割り当てる分は八分の一です。
頂点が八か所あるため、八かける八分の一で、一個分になります。次に立方体の中心です。この原子は隣の格子と共有しないので、一個分を足します。合計は二個分です。
図には頂点八個と中心一個の球が見えますが、九個分を全て一つの格子の質量へ入れると、境界を重複して数えてしまいます。
一分間、図を指しながら、頂点と中心をどの割合で数えるか説明してください。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 13
FCCの原子数を数える
13 / 56
頂点：8 × 1/8 = 1
面中心：6 × 1/2 = 3
単位格子当たり n = 4
奥の面の中心も表示。純金属の密度ρ = n × 原子1個の質量 / 単位格子の体積。nだけでは比較できない。
ρ：密度
Notes: 面心立方では、頂点と六つの面の中心を数えます。頂点の分は、体心立方と同じく、八かける八分の一で一個分です。
面の中心は、その面をはさんだ二つの格子で共有します。一つの格子に割り当てる分は二分の一です。面が六つあるので、六かける二分の一で三個分になります。合わせて四個分です。
では、体心立方の二個分に対して、密度も必ず二倍でしょうか。まだ決まりません。密度は質量を体積で割る量なので、原子一個の質量と、単位格子の体積も必要です。
原子数の数え方と、そこから密度を求める計算を分けて、次へ進みます。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 14
単位格子から密度を考える
14 / 56
ρ：密度
単位格子に割り当てる質量
原子数 n × 原子1個の質量 mₐ
格子体積 V꜀ = a³（a：辺長）
＝ 密度 ρ
n：BCCは2、FCCは4
mₐ と V꜀ も必要。原子数だけでは比較できない。
a：立方晶の格子定数（辺の長さ）。質量kg ÷ 体積m³ = 密度kg/m³。純粋な単原子結晶の基本モデル。
Notes: 密度は、質量を体積で割った量です。単位格子へ原子が何個分含まれるかが分かれば、原子一個の質量を掛けて格子一個分の質量が求められます。これを単位格子の体積で割ると密度になります。立方晶の格子の一辺の長さを格子定数と呼び、その三乗が体積です。体心立方の二個と面心立方の四個という数だけを比べても、異なる元素では原子一個の質量も違い、格子の大きさも違います。同じ元素でも結晶構造が変わる場合には、格子の大きさが同じとは限りません。原子数が二倍だから密度も二倍という結論には、他の二つの条件を同じにしたという前提が必要です。もしモル質量のデータを使うなら、アボガドロ定数で割ると原子一個の質量へ対応します。こうして化学で学ぶ物質量と、物体の質量や体積をつなげられます。ここでは計算に使う単位も確認します。原子の質量をキログラム、格子の体積を立方メートルにすると、密度はキログラム毎立方メートルになります。非常に小さい量を扱うため、十のべきの指数をそろえる計算も必要です。データの桁をAIへ計算させる場合も、密度がどの三つの情報から決まるかを理解して点検します。
格子定数エーは、立方体の単位格子の一辺の長さです。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 15
鉄の変態を見通す
15 / 56
純鉄を加熱する場合（常圧での順序）
α鉄：BCC
γ鉄：FCC
δ鉄：BCC
液体
固体のままの変態
溶融
色は位置の区別。すべて鉄原子。原子間隔・温度間隔は模式的。炭素鋼は組成や加熱・冷却条件も確認。
α・γ・δ：鉄の相を区別する名称
Notes: 純鉄を加熱したときの、結晶構造の順序を見ます。常圧では、アルファ鉄の体心立方から、ガンマ鉄の面心立方へ変わり、さらに高温でデルタ鉄の体心立方になります。その後に溶けて液体になります。
ここでのアルファ、ガンマ、デルタは、鉄の相を区別する名称です。デルタ鉄のデルタを、力学で使ったたわみの記号と混同しないでください。
アルファ鉄からガンマ鉄、ガンマ鉄からデルタ鉄への変化は、固体のままの変態です。液体になる溶融とは別の変化です。
この順序は純鉄の話です。炭素などを含む鋼では、組成と、加熱・冷却の条件が加わります。純鉄の変態温度を、そのままどの炭素鋼にも使える熱処理温度とは考えません。次回は、温度に加えて時間や冷却のしかたが組織へどう関わるかを学びます。
図の色は格子内の位置を見分けるためのもので、いずれも鉄原子を表します。
【読み上げ対象外：既存の出典】
照合資料：PNNL Materials Science and Technology Teacher Handbook, https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/PNNL-17764.pdf

## Slide 16
結晶粒と相：異なる分類を混同しない
工業材料概論 第5回
概念 | 区別する意味
結晶粒 | 原子配列の向きがおおむねそろう領域
相 | 組成・構造・性質が均一な領域の区別
同じ相の多結晶 | 結晶粒は多数でも、相は同じ場合がある
固体内の変態 | 相の変化。溶融とは区別する
粒の数、相の種類、元素の種類は異なる情報。図の凡例と尺度を読む。
16 / 56
Notes: 結晶粒と相を区別します。結晶粒は、原子配列の向きがおおむねそろった領域です。隣の粒と向きが違っても、同じ組成、同じ結晶構造で、同じ相に属する場合があります。粒が五つあるから相も五種類、とは数えません。
相を区別するときは、組成や結晶構造などが均一な状態に注目します。純鉄で温度によって安定な結晶構造が変わることは、固体内の相変態の例です。
結晶粒が大きくなることと、結晶構造の種類が変わることも別です。一つの工程で両方が関係することはありますが、何が変わったかを分けて説明してください。
合金では、同じ相に別の元素が入る場合も、異なる相が共存する場合もあります。図の色が元素、配列の向き、相のどれを示しているかは、凡例で確かめます。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 17
弾性変形と塑性変形
工業材料概論 第5回
17 / 56
応力
ひずみ
除荷
残るひずみ
戻る分
使用時
残留変形を避けたい部品
加工時
塑性変形を利用して成形
応力・ひずみの模式図。除荷線の傾きは初期の弾性域と同じと仮定。特定材料の実測曲線ではない。
Notes: 第2回の変形を、金属の組織へつなぎます。荷重を除くと戻る弾性変形と、残る塑性変形を区別します。部材を使うときには残留変形を避けたい場合がありますが、曲げ加工や圧延では塑性変形を利用します。
塑性変形は、材料が完全に壊れたことと同じではありません。内部でのすべりや転位の動きなどを伴って、形が変わる場合があります。加工できることと、使用中に形を維持できることを、同じ条件で判断しないようにします。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 18
すべりと転位の役割
工業材料概論 第5回
18 / 56
刃状転位を横から見た模式図
すべり面
余分な半原子面の端
転位の移動に伴って
局所的なずれが進む
転位が通過すると、すべりが残る
赤は半原子面の強調。格子のゆがみと3次元構造は省略。転位の移動と原子面全体の一斉のずれを区別する。
Notes: 結晶全体の原子面を、一度にずらすと考えてみてください。この模型だけでは、実際の金属の変形を十分に説明できません。
実際の結晶には、転位と呼ぶ原子配列の乱れがあります。転位は結晶中の線状の欠陥ですが、この画面では断面を二次元に単純化して表しています。
図の局所的なずれが、順番に進む様子を見てください。転位が移動すると、原子面全体が一斉にずれる場合とは異なるしくみで、塑性変形が進みます。大きな傷や亀裂そのものを転位と呼んでいるのではありません。
この回では転位の詳しい幾何は導きません。動きを妨げることが強化へ関わる、という見通しを持ちます。結合の種類と、結晶の欠陥の動きの両方を考えるための模型です。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 19
弾性の傾きと、塑性変形の始まり
現象・量 | 主に区別したい理解
弾性的な伸び縮み | 原子間隔等の可逆的な変化
ヤング率 E | 弾性域の応力とひずみの傾き
塑性変形 | 転位の移動などによる残る変形
強化 | 転位の動きを妨げ、降伏等を変える
ヤング率・降伏強さ・引張強さ・硬さを、一つの「強さ」へまとめない。
19 / 56
E：ヤング率
Notes: 弾性と塑性を、原子や欠陥の尺度でも分けて考えます。小さい弾性的な変形では、原子の平均的な位置の関係が変わり、荷重を除くと元へ戻る範囲を扱います。この範囲で応力とひずみを結ぶ傾きがヤング率です。一方、多くの結晶性金属の塑性変形には転位の移動が重要です。転位が動くと局所的なずれが進み、荷重を除いても残る変形が生じます。転位を動きにくくする方法で降伏強さを高めても、原子の結合に関係する弾性の傾きが同じ倍率で大きくなるとは限りません。強い材料なら必ずヤング率も大きいという説明が不適切である理由です。第2回で、弾性域の変形の大きさと、許容できる応力の条件を分けたことが、ここで材料の内部の理解とつながります。例えば、加工硬化によって同じ材種の降伏強さが変わる場合でも、ヤング率をそれに比例させて更新することはできません。実際のデータと状態を確認します。また、金属なら全て同じ程度に塑性変形しやすいというわけでもありません。結晶構造、温度、ひずみ速度、組織などが関係します。変形の現象を結合の分類一つへ押し込まず、関係する尺度と条件を分けて理解してください。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 20
強化：動きの妨げ方を変える
工業材料概論 第5回
20 / 56
固溶強化
異種原子の周囲のゆがみ
加工硬化
増えた転位同士の
相互作用
析出による強化
粒子が転位の動きを妨げる
結晶粒の微細化
粒界がすべりの進行に
関わる
概念の比較で、寸法や効果の順位を示す図ではない。材種・温度・処理条件によって効果が変わる。
Notes: 材料の強さを変える方法として、成分、加工、熱処理、結晶粒などを考えます。他の元素が固溶すると、結晶のひずみなどが転位の動きへ影響します。塑性加工に伴って転位が増え、動きにくくなる加工硬化もあります。析出物などが関わる場合もあります。
どれか一つを加えれば、全ての性質が同時によくなるわけではありません。強さ、伸び、加工性、熱や環境への耐性を、目的に応じて調整します。次回の製造の例では、加工しやすい状態と、完成後に求める状態を分けて考えます。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 21
短い休憩
画面から目を離しましょう
休憩の目安：60秒
再開後：硬さ・強度・靭性
目安 60秒／必要に応じて一時停止
工業材料概論 第5回
21 / 56
Notes: ここで一分ほど休憩します。無理のない範囲で姿勢を変えましょう。再開したら、硬さ・強度・靭性へ進みます。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 22
硬さ・強度・靭性
工業材料概論 第5回
22 / 56
硬さ
強度
靭性
押込みなどへの抵抗
降伏・引張破断などの限界
破壊までに吸収する
エネルギーなど
靭性の図は衝撃試験の概念。試験法・試験片・温度をそろえる。硬さから靭性を一律に決めない。
Notes: 硬さ、強度、靭性は、別の観点です。まず硬さは、押込みなどの規定した方法で測ります。試験方法が違えば尺度も違うので、数値だけを並べて比較しません。
次に強度です。降伏強さは塑性変形の始まりを捉える指標、引張強さは引張試験で得る最大公称応力です。同じメガパスカルでも、測っている内容が違います。
靭性は、破壊に対する抵抗や、破壊までのエネルギー吸収に関係します。ただし、衝撃試験の吸収エネルギーと、引張りの応力・ひずみ曲線の面積は、同じ試験の同じ量ではありません。
硬いからどの衝撃にも強い、たわみが小さいから靭性が高い、といった言い換えはできません。刃物、ばね、容器など、部品の役割へ戻り、必要な性質を組み合わせて考えましょう。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 23
曲線の面積と、靭性の評価を区別する
工業材料概論 第5回
模式的な引張曲線 | 三角形で近似した仕事／体積
A：最大400 MPa、破断ひずみ0.02 | 約4 MJ/m³
B：最大300 MPa、破断ひずみ0.15 | 約22.5 MJ/m³
読み取ること | 最大応力だけで面積は決まらない
別の試験 | 衝撃吸収エネルギーJ等とは区別
説明用の仮想三角形モデル。実在材の応力−ひずみ曲線や保証値ではない。
23 / 56
Notes: 最大の応力だけでは、破壊までにどれだけの変形やエネルギー吸収があるかは決まりません。説明用に、引張試験の応力とひずみの曲線を単純な三角形で近似した二つの仮想例を考えます。エーの最大応力は四百メガパスカル、破断ひずみは〇・〇二です。三角形の面積として計算すると、半分に四百と〇・〇二を掛けて四メガパスカル相当になります。応力とひずみの面積の単位は、体積当たりの仕事に対応し、ここでは四メガジュール毎立方メートルです。ビーの最大応力は三百で小さいですが、破断ひずみ〇・一五とすると、同じ近似の面積は二十二・五メガジュール毎立方メートルです。最大応力の順位と、面積の順位が逆になります。これは実在材料の試験値ではなく、違う評価量を区別するための模式的な計算です。また、引張曲線の面積は、切欠きのある試験片を衝撃で破壊する試験の吸収エネルギーと、同じ試験で得る同じ量ではありません。試験片の体積、形、変形速度、温度、切欠きなどの条件も異なります。単位や試験の定義まで読んで比較することが、靭性の理解には必要です。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 24
なぜ曲線の面積が、仕事／体積になるか
引張りの仕事から考える | 初期のA₀、L₀を使う基本整理
微小な仕事 | dW = F dδ
初期体積で割る | dW/(A₀L₀) = (F/A₀) d(δ/L₀)
応力とひずみの関係 | dW/V₀ = σ dε
単位 | 1 MPa = 1 MJ/m³
公称応力・公称ひずみを使用。加えた仕事と、不可逆な吸収だけを同一視しない。
24 / 56
σ：垂直応力 ε：縦ひずみ δ：軸方向の伸び
Notes: 曲線の面積を、引張りの仕事から確かめます。力エフの向きに、ごく小さく伸びると、力かける小さな伸びが微小な仕事です。この画面のデルタは、軸方向の伸びを表します。前回の曲げたわみとは、変位の方向が違います。
二行目では、仕事を初期体積で割ります。初期体積は、元の断面積エー・ゼロと、元の長さエル・ゼロの積です。力を元の面積で割る部分は公称応力、微小な伸びを元の長さで割る部分は公称ひずみの変化になります。
そのため、初期体積当たりの微小な仕事は、応力かける微小なひずみです。これを足し合わせると、応力・ひずみ曲線の下の面積になります。
単位も確かめます。ひずみは無次元です。一パスカルは、平方メートル当たりのニュートンです。分子と分母にメートルを掛けると、立方メートル当たりのジュールになります。したがって、一メガパスカル相当の面積は、一メガジュール毎立方メートルに対応します。
これは、加えた仕事の整理です。弾性的に蓄えられて戻る分も含むので、全てを戻らない吸収エネルギーとは呼びません。公称応力・公称ひずみと初期体積を使った関係であることも、記録してください。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 25
合金と組織
工業材料概論 第5回
25 / 56
金属に他の元素を加えた材料
固溶体の模型
同じ相の中に他元素が入る
複数の相を含む組織の模型
母相と、別の相を区別する
青と茶は元素または相を区別する模式表示。合金に金属以外の元素が入る場合もある。
Notes: 実用の金属には多くの合金があります。純金属へ他の元素を加えることで、性質を調整します。加えたものが全て同じ形で混ざるとは限らず、固溶体として入る場合、別の相として現れる場合などがあります。合金を単に二種類の金属の粒が並んだものとして覚えないようにします。
鋼では炭素などの量と組織が重要です。アルミニウム合金にも成分や処理の異なる種類があります。合金名と組成、加工や熱処理の状態を一組にして読むことが、物性値の比較へつながります。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 26
鉄鋼材料を分ける
工業材料概論 第5回
26 / 56
鉄鋼材料
鋼
鋳鉄
組成による区分
炭素量・他の添加元素
状態の確認
組織・熱処理・加工の履歴
名称や炭素量だけで、すべての性能は決まらない。第6回で加工・熱処理との関係を扱う。
Notes: 鉄鋼には、鋼、鋳鉄などの区別があり、成分と組織、製造方法が性質へ関わります。炭素量は重要ですが、それだけで部品の全ての強さを決めることはできません。同じ鋼種でも、処理や加工の状態によって硬さや強度、伸びなどが変わる場合があります。
教員採用試験で扱う語句も、どの材料をどの状態へ変えるのかという流れで整理します。規格記号の細かな一覧をこの回で覚えるより、実際に値を使うときには材種と状態の記載を読むことを重視します。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 27
非鉄材料の使い分け
工業材料概論 第5回
27 / 56
アルミニウム系
形材・板など
質量・加工性・耐食性を確認
銅系
導線・端子など
導電性・熱伝導・接合を確認
製品の用途例。純金属と合金、調質、使用環境で性質が異なる。要求をそろえて比較する。
Notes: 非鉄材料も、一律の順位ではなく用途で考えます。アルミニウム系の材料では、低い密度を生かす例がありますが、必要な剛性や接合、表面状態も確認します。銅系では、電気や熱を伝える役割が重要な例があります。
金属の密度が低いから製品が必ず軽くなる、あるいは電気をよく伝えるからどの端子にも最適、という判断には進みません。形や量、接触部、使用環境などが関わります。第1回の比較表へ材種の具体的な情報を加えていくつもりで、用途の理由を説明してください。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 28
演習：同じ体積の質量
28 / 56
体積はいずれも V = 40 cm³
鋼
ρ = 7.8 g/cm³
m = ？ g
Al系
ρ = 2.7 g/cm³
m = ？ g
演習用の近似密度。m = ρVを使い、各質量と鋼/Al系の質量比を求める。目安120秒。
ρ：密度
Notes: 同じ体積の金属の質量を比べます。授業用の近似値として、鋼の密度を七・八、アルミニウム系の密度を二・七グラム毎立方センチメートルとします。どちらも体積は四十立方センチメートルです。
二分間で、密度かける体積から、質量とその比を求めてください。密度をグラム毎立方センチメートル、体積を立方センチメートルで入れるので、質量はグラムになります。
この比較でそろえたのは体積です。同じ強度や同じ剛性の製品を比べたわけではありません。答えの数値と一緒に、この条件も書いてください。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 29
短い休憩
画面から目を離しましょう
休憩の目安：60秒
再開後：質量の比較：解説
目安 60秒／必要に応じて一時停止
工業材料概論 第5回
29 / 56
Notes: ここで一分ほど休憩します。無理のない範囲で姿勢を変えましょう。再開したら、質量の比較：解説へ進みます。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 30
質量の比較：解説
30 / 56
m = ρV
材料 | 密度 / g/cm³ | 体積 / cm³ | 質量 / g
鋼 | 7.8 | 40 | 312
Al系 | 2.7 | 40 | 108
質量比（鋼/Al系）= 312/108 ≈ 2.89
同じ体積という条件での比較。性能をそろえた製品の質量比を表す値ではない。
ρ：密度
Notes: 質量は密度かける体積です。鋼は七・八かける四十で、三百十二グラム。アルミニウム系は二・七かける四十で、百八グラムです。鋼をアルミニウム系で割ると、約二・八九倍になります。
この比は、同じ体積という条件で求めました。製品の材料を替えれば、いつも同じ比率で軽くなる、とは言えません。
必要な剛性や強度をそろえるために、厚さや形、接合部を変えると、体積も変わります。次は、軸方向の剛性を同じにする場合へ進み、密度とヤング率を一緒に使って考えます。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 31
密度が小さい材料なら、製品も軽いか
31 / 56
E：ヤング率 ρ：密度
同じ長さ L・同じ軸方向剛性 k で比較
k = EA/L
Eが小さいほど、Aを大きくする
E 大・断面積 A 小
E 小・断面積 A 大
m = ρAL 同じ k・L なら m は ρ/E に比例
E：ヤング率、A：断面積、ρ：密度、m：質量。図は模式図。曲げ剛性や破壊・接合条件は別に確認する。
Notes: 同じ体積なら、密度が小さい材料の質量は小さくなります。では、同じ働きをする部品としても、同じ比率で軽くなるのでしょうか。第2回の軸方向に引っ張る棒を使って考えます。荷重と伸びの比である剛性は、ヤング率と断面積の積を長さで割った値です。長さと剛性をそろえるなら、ヤング率が小さい材料では断面積を大きくする必要があります。質量は密度、断面積、長さの積なので、この条件では密度をヤング率で割った比に比例します。密度だけが小さくても、必要な断面積の増加で質量の差が小さくなる場合があります。後の想定問題では、具体的な仮定値で計算します。この比較は軸方向の剛性をそろえたモデルです。曲げで高さや幅を変える場合は、断面二次モーメントと形の制約が関係するため、同じ指標をそのまま使いません。また、剛性をそろえたことから、降伏や破壊、接合や耐食性も満たすとはいえません。何を同じにした比較かを明示し、必要な他の条件も加えることが材料選択の基本です。材料学の密度と、力学の変形の式を結び付けて考えてください。
二本の棒の太さは、必要な断面積の大小を表す模式図です。ケーは軸方向の剛性です。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 32
ばね・刃物・導線を比べる
工業材料概論 第5回
32 / 56
ばね
弾性域・疲労・形状
刃物
硬さ・摩耗・靭性
導線
導電・接合・環境
一つの「強さ」の順位にまとめず、使う条件に対応させる
授業用の用途例。製品を選ぶ際は、形・接合・繰り返し荷重・環境も確認する。
Notes: 部品の要求条件を比べます。ばねでは必要な範囲で繰り返し戻ること、刃物では刃先の硬さや摩耗に加えて欠けにくさ、導線では導電性や接合などが関係します。ある一つの引張強さの値だけで三者を同じ順に並べられるわけではありません。
自分が重要と考えた性質と、その理由を一つずつ対応させます。形状や使用条件も含め、どのように確かめるかを書けば、材料の名前だけを答えるより具体的な比較になります。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 33
物性表を読む条件
工業材料概論 第5回
33 / 56
確認する欄 | 数値と一緒に読む情報
材種・組成 | 規格名、含まれる元素
材料の状態 | 熱処理、調質、加工の履歴
試験条件 | 引張・硬さ等の方法、方向、温度
値の意味 | 代表値、ばらつき、設計に用いる許容値
値だけを抜き出さず、条件と対にして記録する。許容値は代表値と区別する。
Notes: 物性表には、材種のほかに処理や試験の条件が付いています。表の列見出しから、ヤング率、引張強さ、耐力、伸び、密度などを区別します。応力の単位が同じでも、何を表す値かは同じではありません。
今回の演習に使う値を採ったら、出典と条件をノートへ残します。代表的な試験値を、そのまま部品の使用可能な値へ読み替えません。温度や方向をそろえられない値を混ぜた比較では、その違いも明記します。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 34
物性データ：状態と、評価する量を残す
仮想データの状態 | E / GPa | 降伏強さ / MPa
同じ材種・状態S | 200 | 210
同じ材種・状態T | 200 | 320
この表で分かること | Eの大小と降伏強さの大小は別 | 
全て説明用の仮定値。実データでは材種・状態・試験条件・出典を対応させる。
34 / 56
E：ヤング率
Notes: 物性表を、数値だけでなく、状態と評価量を含めて読みます。画面は授業用の仮想例です。状態エスとティーのヤング率は、どちらも二百ギガパスカルです。一方、降伏強さは二百十と三百二十メガパスカルに分かれています。
降伏強さが高いからといって、弾性の傾きも同じ比率で高いわけではありません。後の問題では、同じ荷重での伸びを確かめます。
実際の物性表なら、エス、ティーという状態名を、加工や熱処理の条件へ結び付けて読みます。試験方法、温度、方向、試験片と出典も記録してください。
降伏強さと引張強さは、同じメガパスカルでも同じ列に混ぜません。平均や順位を計算する前に、比較する量の定義をそろえます。
条件が不明なら、不明と記録します。AIにもっともらしく補わせた条件を、実際に確認した測定条件として扱わないでください。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 35
AIの予測：未知の材料で確かめるには
工業材料概論 第5回
35 / 56
未知の母材Cを確かめる分け方の例
母材A
1
2
3
4
学習・調整に使う
母材B
1
2
3
4
学習・調整に使う
母材C
1
2
3
4
最終確認用に残す
試験片の行だけでなく、母材の単位で分ける
各母材から4本の例。Cは1母材のみで、他の母材への精度は未確認。Cで再調整すると最終確認ではなくなる。
Notes: 材料でAIを使う方法には、説明や候補整理を生成AIへ依頼する方法と、データから性質を予測する機械学習があります。ここでは後者の評価を考えます。
同じ母材の板から、複数の試験片を切り出して測ったとします。母材とは、試験片のもとになった材料です。同じ母材からの試験片には、組成や製造・処理の履歴など、共通する情報があります。
データの行を無作為に分けると、同じ母材の試験片が、学習用と評価用の両方へ入ることがあります。その評価でよく合っても、未知の母材で同じように予測できるとは限りません。
別の母材への予測が目的なら、母材の識別情報を残し、一つの母材のデータが両方へまたがらない分け方を考えます。未知のロットや材種を対象にするなら、確かめる範囲も変わります。
評価用の結果を何度も見て方法を選び直すと、そのデータへ合わせることになります。学習、調整、最終確認の役割も分けます。情報処理の手順だけでなく、材料の由来を理解することが、評価の設計に必要です。
最終確認に使うシーは一つの母材だけです。この結果だけで、他の母材や別の材種にも同じ精度で使えるとは判断できません。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 36
演習：誤った説明を直す
① 金属は結合が弱いので曲がる
② FCCの原子数はBCCの2倍だから密度も2倍
③ 硬い金属なら衝撃にも必ず強い
目安 180秒／必要に応じて一時停止
工業材料概論 第5回
36 / 56
Notes: 三分間、画面の三つの説明を、理由を添えて直してください。第一は結合と変形のしくみ、第二は単位格子の原子数と密度、第三は硬さと靭性を分ける問いです。用語を否定するだけでなく、どんな情報や模型が追加で必要かを書きます。
原子数を数える計算と、部品の性能を判断することの間には、いくつもの条件があります。尺度を飛び越えた説明になっていないかを点検しましょう。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 37
誤った説明の見直し
37 / 56
塑性変形
転位・すべりと組織を考える
密度
純金属：ρ = n × 原子1個の質量 / 格子体積
硬さと靭性
押込みと破壊時の評価を分ける
結合の強弱だけ、原子数だけ、硬さだけで、金属の使用時の性質を一律に判断しない。
ρ：密度
Notes: 第一は、金属の塑性変形を結合が一律に弱いことへ置き換えず、すべりや転位などの役割を加えます。第二は、密度を求めるには原子の質量と単位格子の体積も必要です。第三は、硬さと靭性を区別し、衝撃での壊れ方は条件付きで確かめます。
修正した文章を、三材料の比較へも使ってください。材料を大きな群で分類することは便利ですが、分類から全ての性能が一意に決まると考えないようにします。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 38
学校内容を理解するための専門学修
工業材料概論 第5回
場面 | 背後まで学んで説明すること
中学校 技術分野A | 材料の特徴、加工、形と使用条件
高校工業 | 金属の組織・性質・加工と設計
情報の学習との接点 | データの意味、予測の評価、情報機器
関連する大学の科目 | 木材・高分子・化学・力学とつなぐ
校種・教科との直接の対応と、本講義からの横断的な題材提案を区別する。
38 / 56
Notes: 中学校や高校で材料の特徴を扱う内容にも、簡潔な表現だけでは理解しきれない原理が含まれています。金属は電気を通す、曲げて加工できるという説明を理解するためにも、結合、電子、結晶、転位、組織と条件の違いが関係します。大学では学校の範囲を超えて学ぶことによって、説明に使ったモデルと、そこで省略した内容を判断できるようになります。今の学校教材に直接出てくるかどうかだけを、専門の学修の範囲の基準にはしません。未知の材料が教材へ入る場合にも、既存の体系とデータを使って調べ直せる理解を育てます。高校工業では、材料の性質を組織や加工、設計へ結び付けて学ぶ場面に直接つながります。情報の学習との接点としては、データの意味や予測の評価、情報機器を支える材料への理解を考えられます。ただし情報Ⅰで金属の結晶構造を必ず学ぶという意味ではなく、教科をまたいで考える本講義からの題材提案です。木材及び木質材料学で学ぶ構造と水分、高分子で学ぶ鎖と相互作用も、結合、組織、条件から性質を理解する共通の見方へ結び付きます。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 39
材料を選ぶ説明に、根拠を組み込む
工業材料概論 第5回
説明の順序 | 記録する根拠
目的 | 何の働きが必要か
比較 | 形・状態・条件をそろえたデータ
判断 | 複数の要求と、満たさない条件
確認 | 一次資料、計算、試験で追う
既存の材料比較課題へ接続。追加の想定問題は自主学修用で、正式な提出課題とは別。
39 / 56
Notes: 材料を選ぶ説明を、根拠の順に組み立てます。まず何の部品で、どのような働きを実現したいかを決めます。次に、強度、剛性、質量、加工、接合、耐食性、再利用など、必要な観点を挙げます。数値で比べられる項目と、定性的に比較する項目を整理し、形と状態、使用条件を対応させます。例えば軽いという説明なら、同じ体積の密度を比べたのか、同じ働きをする部品の質量を比べたのかを示します。丈夫という説明なら、どの荷重や破壊、変形を評価したかを明確にします。AIが提案した材料名をそのまま結論へ置かず、提案の根拠になったデータの原資料を読み、必要な計算と条件の確認を行います。一つの数値の順位だけで全ての要求を満たしたとはいえません。残る不確実さや、まだ確認していない条件も結論へ添えます。これは後の木材、プラスチック、金属の比較課題へつながる説明の組み立て方です。中学校で材料を選ぶ学習を支えるためにも、教員自身が、複数の要求と、材料の構造・性質・加工の関係を理解していることが必要です。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 40
接続・想定問題1 結合の名前だけで説明しない
工業材料概論 第5回
次のAI説明を訂正する。①金属は結合が弱いから曲がる。②固体NaClは自由電子でよく導電する。③水のO−H結合が全て水素結合である。構造と状態を含めて説明する。
図・途中式・条件・判断の理由を記録する
本講義の想定例（実際のAI出力ではない）。自己確認用で、正式な提出課題とは別。
40 / 56
Notes: 接続・想定問題1です。AI回答を想定して本講義で作った、三つの検討文を訂正します。実際のサービスの出力ではありません。
一つ目は、「金属は結合が弱いから曲がる」。二つ目は、「固体の食塩は自由電子によってよく電気を通す」。三つ目は、「水の酸素と水素を結ぶ結合は全て水素結合である」です。
言葉を否定するだけでなく、構造や状態を含めて説明を直してください。どの模型を使い、どの相互作用や変形のしくみを考えるべきかを、図と言葉で記録します。AIを実際に使う必要はありません。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 41
接続・想定問題1 解説：結合の名前だけで説明しない
工業材料概論 第5回
① 塑性変形には転位の移動や組織が関係
② 固体NaClは通常通電しにくい
溶融や水溶液では移動できるイオンが運ぶ
③ 分子内O−Hの共有結合と水素結合を区別
本編の参照スライド：6・7・18・37
41 / 56
Notes: 一つ目は、金属の塑性変形を、結合が弱いという一言だけで説明している点が問題です。多くの結晶性金属では転位の移動などが関わり、組織や温度によって変形のしやすさが異なります。二つ目の固体の食塩では、イオンの位置がほぼ固定され、通常は電気を通しにくい状態です。溶融した状態や水溶液で電気を運ぶのは、移動できるイオンです。金属の電子による導電と同じ説明へまとめないでください。三つ目の水分子の中の酸素と水素は共有結合です。水素結合は、その酸素と結合した水素と近くの酸素などとの相互作用を指します。分子間に限らず分子内でも生じる場合があるため、位置だけで機械的に分類せず、どの相互作用を示しているかを確認します。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 42
接続・想定問題2 原子数だけで密度を決められるか
工業材料概論 第5回
仮想の単原子結晶A：n=2、原子質量4.0×10⁻²⁶ kg、格子体積8.0×10⁻³⁰ m³。B：n=4、3.0×10⁻²⁶ kg、27×10⁻³⁰ m³。密度をkg/m³で計算し比較する。
図・途中式・条件・判断の理由を記録する
本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。
42 / 56
Notes: 接続・想定問題2です。二つの仮想的な単原子結晶について、単位格子から密度を求めます。
エーは、一つの格子に原子二個分、原子一個の質量は四・〇かける十のマイナス二十六乗キログラムです。格子体積は、八・〇かける十のマイナス三十乗立方メートルです。
ビーは、原子四個分、一個の質量は三・〇かける十のマイナス二十六乗キログラム、格子体積は二十七かける十のマイナス三十乗立方メートルです。
画面の条件表に戻り、原子数かける一個の質量を、格子体積で割ってください。十のべきの計算を分け、密度をキログラム毎立方メートルで示します。原子数だけで予想した順位と比べて、理由を説明しましょう。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 43
接続・想定問題2 解説：原子数だけで密度を決められるか
ρ_A=(2×4.0×10⁻²⁶)/(8.0×10⁻³⁰)
=10,000 kg/m³
ρ_B≈4,444 kg/m³
原子数はBが多いが、密度はAが大きい
本編の参照スライド：12・13・37
43 / 56
ρ：密度
Notes: 密度は、格子へ割り当てる原子数と原子一個の質量の積を、格子体積で割ります。エーでは二に四を掛けた値を八で割るので、係数は一です。十の負の二十六乗を、十の負の三十乗で割ると、十の四乗になるので、一万キログラム毎立方メートルです。ビーでは係数が十二割る二十七となり、同じ十の四乗を掛けて、およそ四千四百四十四です。原子数が四個分のビーの方が、二個分のエーより密度が小さい結果です。原子数の比だけで密度を決めることができないことを示しています。値は計算のための仮想例で、実在の元素や結晶の値ではありません。なお、一グラム毎立方センチメートルは千キログラム毎立方メートルなので、単位を変えるならエーは十、ビーはおよそ四・四四になります。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 44
接続・想定問題3 降伏強さとヤング率を区別する
状態S,TはどちらもE=200,000 MPa、降伏強さは210,320 MPaと仮定。各棒にF=1,000 N、A=10 mm²、L=500 mm。弾性域の応力と伸びを求め、「Tの方が必ず伸びにくい」を評価する。
図・途中式・条件・判断の理由を記録する
本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。
44 / 56
E：ヤング率
Notes: 接続・想定問題3です。状態エスとティーについて、ヤング率はどちらも二十万メガパスカル、降伏強さはそれぞれ二百十と三百二十メガパスカルと仮定します。
両方の棒の断面積は十平方ミリメートル、元の長さは五百ミリメートルです。千ニュートンで軸方向に引っ張ります。
まず応力を求め、弾性域の式を使う条件を確かめてから、伸びを計算してください。「ティーの方が必ず伸びにくい」という説明は、今回成り立つでしょうか。降伏強さとヤング率の役割を分けて答えます。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 45
接続・想定問題3 解説：降伏強さとヤング率を区別する
両状態とも σ=F/A=100 MPa
両状態とも δ=FL/(AE)=0.25 mm
今回の弾性計算では伸びは同じ
降伏強さの違いを、Eの違いへ置き換えない
本編の参照スライド：17・20・22・33
45 / 56
E：ヤング率 σ：垂直応力 δ：軸方向の伸び
Notes: 応力は荷重を面積で割ります。千を十で割り、両方とも百メガパスカルです。どちらの仮定した降伏強さよりも小さいので、この問題では弾性域として計算します。
伸びは、荷重かける元の長さを、面積かけるヤング率で割ります。千かける五百を、十かける二十万で割ると、〇・二五ミリメートルです。画面のデルタは、この軸方向の伸びを表します。
エスとティーでヤング率も寸法も同じなので、今回の伸びは同じです。降伏強さが大きいことを、そのまま同じ荷重で伸びにくいことへ置き換えてはいけません。
荷重を増やして一方が弾性域を超えたら、同じ直線の式だけでは比較を続けられません。値だけでなく、式を使える領域も確認してください。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 46
接続・想定問題4 同じ剛性なら、どれだけ軽いか
同じ長さ1,000 mmの棒。A材：E=200,000 MPa,ρ=7.8 g/cm³,A=10 mm²。B材：E=70,000 MPa,ρ=2.7 g/cm³。F=1,000 N。①同じ断面積の伸び、②A材と同じ剛性に必要なB材の面積と質量を比較。全て仮定値。
図・途中式・条件・判断の理由を記録する
本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。
46 / 56
E：ヤング率 ρ：密度
Notes: 接続・想定問題4です。長さ千ミリメートルの棒を、千ニュートンで引っ張ります。全て授業用の仮定値です。
エー材はヤング率二十万メガパスカル、密度七・八グラム毎立方センチメートル、断面積十平方ミリメートルです。ビー材はヤング率七万メガパスカル、密度二・七グラム毎立方センチメートルとします。
まず、ビー材も同じ断面積にして、二本の弾性的な伸びを比べます。次に、エー材と同じ軸方向の剛性になるよう、ビー材の断面積を求めます。
最後に、それぞれの体積と質量を計算してください。面積と長さはミリメートル系、密度は立方センチメートル系なので、単位の換算も示します。同じ体積と同じ剛性の比較を区別しましょう。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 47
接続・想定問題4 解説：同じ剛性なら、どれだけ軽いか
同じ面積：A材δ=0.50、B材δ≈1.43 mm
同じ剛性：B材の面積≈28.57 mm²
質量：A材78.0 g、B材≈77.1 g
剛性だけの比較。強度等は別に確認
本編の参照スライド：28・30・33
47 / 56
δ：たわみ
Notes: 同じ断面積十平方ミリメートルなら、エー材の伸びは〇・五ミリメートル、ビー材はおよそ一・四三です。次に剛性をそろえます。長さが同じなので、ヤング率と面積の積を一致させればよく、ビー材の面積は十に二十万割る七万を掛けて、およそ二十八・五七平方ミリメートルとなります。エー材の体積は一万立方ミリメートル、十立方センチメートルなので、質量は七十八グラムです。ビー材は体積がおよそ二十八・五七立方センチメートルで、質量はおよそ七十七・一グラムです。密度の大きな違いほどには、同じ剛性の棒の質量は変わりません。この仮定モデルでは、必要な断面積の増加が関わるためです。材料名の一般的な優劣を示す問題ではありません。また、降伏や破壊の強度、接合などは、この剛性だけの計算で確認したことにはならないので、別の条件として残します。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 48
接続・想定問題5 未知の母材でAIを評価する
工業材料概論 第5回
母材A,B,Cから各4本の試験片を作り、12行のデータを得た。行を無作為に分け、同じ母材が学習用・評価用の両方へ入った。「未知の母材も高精度」と結論してよいか。分け方と追加確認を提案する。
図・途中式・条件・判断の理由を記録する
本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。
48 / 56
Notes: 接続・想定問題5です。母材エー、ビー、シーから、それぞれ四本の試験片を作り、十二行のデータを得たとします。
行を無作為に分けた結果、同じ母材の試験片が学習用と評価用の両方へ入りました。その評価でよく合ったことから、「未知の母材にも高精度で予測できる」と結論してよいでしょうか。
未知という言葉が、未知の試験片なのか、未知の母材なのかを区別してください。目的に合ったデータの分け方と、それでも残る確認事項を提案します。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 49
接続・想定問題5 解説：未知の母材でAIを評価する
工業材料概論 第5回
同じ母材由来の情報が両側に入っている
未知の母材を評価するなら母材で分ける
例：A,Bを学習、Cを評価に使う
母材3つだけでは一般化の確かさも限られる
本編の参照スライド：33・37
49 / 56
Notes: 行を分けても、同じ母材から作った試験片が両側へ入っているなら、未知の母材への予測という目的に対して、情報の重なりが残ります。母材による共通の組成、製造や処理の履歴などが関わるためです。未知の母材を評価したい場合には、例えばエーとビーの母材を学習に使い、シーの母材からのデータを評価に残すように、目的に合わせて分け方を考えます。ただし、母材が三つという小さな例だけで、あらゆる母材や材種へ高精度と結論できるわけではありません。独立な母材やロットを増やし、使いたい範囲のデータで確認します。また、シーの結果を何度も見ながら予測方法を選び直せば、最終的な確認用の役割が失われる可能性があります。学習、調整、評価の役割を分けて記録します。材料の由来を理解してデータを整えることが、AIの結果を正しく読むためにも必要です。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 50
次回：加工と状態を選ぶ
形を作る加工
組織を変える熱処理
接合・表面・腐食
使い方まで含めた材料選択
工業材料概論 第5回
50 / 56
Notes: 今回の内容をつなぎます。原子の結合と配列、結晶粒や相、転位などの欠陥、部品の形を、異なる尺度の情報として考えました。同じ材種でも、加工や処理の状態が変われば、性質が変わることがあります。
復習では、身近な金属部品を一つ選び、必要な性質を三つ挙げてください。材種や状態を確かめていない場合は、推測と確認した情報を分けます。
次回は、塑性加工、切削、熱処理、接合、腐食へ進みます。工程の名前だけを覚えるのではなく、どの構造や状態を変え、どの性質に関係する工程かを、今回の理解から説明していきましょう。
【読み上げ対象外：既存の出典】

## Slide 51
参考 化学結合と分子間の相互作用
化学の復習（任意参考）
51 / 56
種類 | 見方 | この講義での例
共有結合 | 原子間で電子対を共有 | 高分子鎖の骨格
金属結合 | 原子芯と、全体に広がる電子 | 鉄・銅・アルミニウム
イオン結合 | 陽イオンと陰イオンの引力 | NaCl、一部のセラミックス
水素結合 | O–H等のHと、近くのO等の相互作用 | 水、木材成分と水の関係
水素結合は主な3種類の結合と区別して復習する。実際の材料では、複数の結合・相互作用が働く。[1–5]
Notes: 任意参考。化学結合を厳密に排他的な箱へ分類する意図はない。多くの材料で結合の性格は混在する。水素結合は一般に一つ一つは通常の共有結合より弱いが、一律の強弱順位や同じエネルギー値では表せない。
[1] OpenStax Chemistry 2e, 7.2 Covalent Bonding
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/7-2-covalent-bonding
[2] OpenStax Chemistry 2e, 10.5 The Solid State of Matter
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
[3] OpenStax Chemistry 2e, 7.1 Ionic Bonding
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/7-1-ionic-bonding
[4] IUPAC Gold Book, hydrogen bond (H02899)
https://goldbook.iupac.org/terms/view/H02899
[5] OpenStax Chemistry 2e, 10.1 Intermolecular Forces
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-1-intermolecular-forces
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/7-2-covalent-bonding
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/7-1-ionic-bonding
https://goldbook.iupac.org/terms/view/H02899
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-1-intermolecular-forces
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 52
参考 共有結合と高分子鎖
化学の復習（任意参考）
52 / 56
電子対を共有する
H
H
共有する電子対
H₂分子の模型
高分子鎖の骨格にも共有結合
C
C
C
C
C
C–Cなどの結合が続く
鎖同士の相互作用も、別に考える
電子対・炭素骨格を簡略化した模式図。右図ではH原子や末端を省略。共有結合は網目状にも広がる。[1,2]
Notes: 左はH₂の共有結合の概念、右は高分子の炭素主鎖の一部。各Cの残りの結合、側鎖、末端は省略している。共有結合＝独立した小分子、という限定はしない。ダイヤモンドなどの網目状共有結合固体もある。鎖内の結合と鎖間の相互作用の区別を後の高分子へつなぐ。
[1] OpenStax Chemistry 2e, 7.2 Covalent Bonding
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/7-2-covalent-bonding
[2] OpenStax Chemistry 2e, 10.5 The Solid State of Matter
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/7-2-covalent-bonding
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 53
参考 金属結合と電子の広がり
化学の復習（任意参考）
53 / 56
価電子が金属全体に広がる模型
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
電子の平均的な移動（電場を加えた例）
＋：原子芯
点：広がった価電子
電子の移動が導電に関わる
塑性変形には、転位と
組織の状態も関わる
「電子の海」は概念模型。特定の原子間の一本の線で結合を表す模型とは見方が異なる。[2,7]
Notes: 補助資料単独でも金属結合を復習できるようにした。電子の数・軌道・位置の観測図ではない。移動方向の矢印は加えた電場に対する電子の平均的な移動方向の一例で、電流の向きとは逆になる。結合の強弱だけでは塑性変形のしやすさを説明できない。
[2] OpenStax Chemistry 2e, 10.5 The Solid State of Matter
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
[7] MIT OCW 3.091SC, 20. Line, Interface & Bulk Defects (2010)
https://ocw.mit.edu/courses/3-091sc-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2010/pages/crystalline-materials/20-line-interface-and-bulk-defects/
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
https://ocw.mit.edu/courses/3-091sc-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2010/pages/crystalline-materials/20-line-interface-and-bulk-defects/
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 54
参考 イオン結合と状態による違い
化学の復習（任意参考）
54 / 56
陽イオンと陰イオンの静電的な引力
＋
−
＋
−
＋
−
＋
−
＋
−
＋
−
＋
−
＋
−
＋
−
＋
−
Na⁺とCl⁻が並ぶ固体の模式図
固体のNaCl
イオンの位置がほぼ固定
通常、電気を通しにくい
溶融した状態・水溶液
イオンが移動し、電気を運ぶ
図は3次元配列の一部を2次元で表したもの。1対のNa⁺とCl⁻だけからなる独立した分子とは扱わない。[3]
Notes: NaClの典型例で固体と溶融・水溶液の導電性を比較する。全てのイオン固体の全温度域についての絶対的な絶縁性の主張ではない。NaCl型構造の3次元配位数などはこの平面図から読み取らない。セラミックスには共有結合性とイオン結合性が混在するものがある。
[3] OpenStax Chemistry 2e, 7.1 Ionic Bonding
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/7-1-ionic-bonding
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/7-1-ionic-bonding
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 55
参考 水素結合とO–Hの共有結合
化学の復習（任意参考）
55 / 56
水分子の間を例に、二つの結合を区別する
O
H
H
O
H
H
δ−
δ＋
δ−
共有結合
水素結合
O–H等のHと、
近くのO等の相互作用
典型例はO・N・Fが関わる
1本ごとは通常の共有結合より弱い
多数集まると性質に関わる
δは部分的な電荷。実線：共有結合、破線：水素結合。分子内にも生じる。孤立電子対等は省略。[4,5]
Notes: 水素結合のドナーはO–H等のH、アクセプターは近くのO等である。Hを含むだけで水素結合ができるわけではない。左のO–HとH···Oはほぼ一直線に配置した。原子の大きさや距離の比は実際と異なる。水素結合は一般に一つ一つは通常の共有結合より弱い。分子内水素結合もあることをIUPACの定義に合わせて明示。
[4] IUPAC Gold Book, hydrogen bond (H02899)
https://goldbook.iupac.org/terms/view/H02899
[5] OpenStax Chemistry 2e, 10.1 Intermolecular Forces
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-1-intermolecular-forces
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://goldbook.iupac.org/terms/view/H02899
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-1-intermolecular-forces
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 56
参考 高分子・木材・水へのつながり
化学の復習（任意参考）
56 / 56
プラスチック
鎖の骨格は共有結合
鎖同士には分散力などが働く
水素結合の寄与は官能基による
木材の細胞壁成分と水
木材成分
O
H
O
H
H
OH基と水の相互作用の模式例
吸湿や寸法変化を学ぶ基礎になる
分散力は中性の原子・分子に広く働く。多数の相互作用の集積と、配列・温度・水分の条件を考える。[5,6]
Notes: 左は高分子の鎖間相互作用の概念。破線は分散力などの総称的表示であり、全ての鎖間に水素結合があるという意味ではない。右は木材成分のOHが水へ水素結合を供与する一つの模式例で、セルロースの厳密な繰返し単位や細胞壁全体の分子構造ではない。木材の水分と寸法の関係は細胞壁構造・水分の位置・方向なども考える。生物育成では容器・支持具の濡れや吸水、乾燥の条件を考えるための基礎として利用できる。
[5] OpenStax Chemistry 2e, 10.1 Intermolecular Forces
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-1-intermolecular-forces
[6] Oregon State University Extension, Wood and Moisture Relationships
https://extension.oregonstate.edu/catalog/em-8600-wood-moisture-relationships
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-1-intermolecular-forces
https://extension.oregonstate.edu/catalog/em-8600-wood-moisture-relationships
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。