## Slide 1
セラミックス：土器・瓦から宇宙・医療へ
工業材料概論 発展A
求める働きが変わると、材料の作り方も変わる
歴史と、結合・構造・製造・性質をつないで学ぶ
第1〜15回とは別の発展教材
1 / 32
Notes: この教材は本編の15回とは独立した発展学修用です。縄文土器と現代の先端材料を、単に古い物と新しい物として並べず、何を実現するために何を制御したかという共通の問いで読みます。各時代の用途は現在も併存しており、後の技術が前の用途をすべて置き換えたわけではありません。
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 2
この資料で確かめること
工業材料概論 発展A
歴史：誰が、何のために、その材料を使ったか
原理：組成・組織・気孔・形は、性質にどう関わるか
判断：比較条件をそろえ、データやAIの説明を点検する
第5回の化学結合、第2〜4回の力学を必要に応じて復習する
2 / 32
Notes: 本編の説明を短く復習しながら、専門の理解を広げます。途中の自己確認では、図・途中式・条件・理由を手元に記録し、次の解説と照合してください。読む時間と演習時間は各自で調整します。本資料の枚数から動画や授業の実時間を推定しないでください。
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 3
用途の広がりを、同じ問いで読む
説明順の模式図。年代の縮尺や発明の優先順位は示していない。 参照 [1・2・8・10]
工業材料概論 発展A
土器
煮炊き・容器
瓦
雨を流す屋根
工業部材
耐火・絶縁等
宇宙・医療
熱防護・摺動
共通の問い：何を実現し、そのために何を制御するのか
3 / 32
Notes: これは年代の長さを表す年表ではなく、利用目的の広がりを示す模式図です。土器、瓦、工業用材料、宇宙・医療材料という順序は教材の説明順であり、世界全体で単一の順序に発展したという主張ではありません。各例で、求める機能と製造上の制御を対にして読みます。
[1] 十日町市博物館：縄文時代と火焔型土器
https://www.tokamachi-museum.jp/p-exhibition/p-ex01/
[2] 奈良文化財研究所：瓦と屋根
https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2017/02/20170201.html
[8] NASA：LI-900断熱タイル
https://tpsx.arc.nasa.gov/MaterialProperty?id=1&property=160
[10] CeramTec：人工関節用セラミックス
https://www.ceramtec-medical.com/en/biolox/implant-material
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 4
縄文土器：火と水を使う生活の道具
実物の復元図ではなく、働きを読むための概念図。 参照 [1]
工業材料概論 発展A
外から加熱する
火にかける器を作る
形・厚さ・焼成を考える
用途の推定には出土の根拠も必要
4 / 32
Notes: 十日町市博物館は、内面に残るオコゲを煮炊き利用の証拠として説明しています。器の形だけで用途を決めず、付着物や出土状況と照合する点が重要です。土器の起源を新石器時代という一語で固定せず、日本列島の縄文という事例から入ります。図は実在する出土品の復元ではありません。
[1] 十日町市博物館：縄文時代と火焔型土器
https://www.tokamachi-museum.jp/p-exhibition/p-ex01/
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 5
瓦：木造の架構と焼き物の屋根材
粘土を焼成する瓦の例。形の名称だけで材質を決めない。 参照 [2]
工業材料概論 発展A
雨の流れ
下地・架構で支持する
材料＋形＋重ね方
荷重は支持部へ伝わる
屋根材と建物全体の性能を分ける
5 / 32
Notes: 奈良文化財研究所の解説をもとに、雨から建物を守る屋根材として瓦を捉えます。日本での瓦葺寺院の展開には、仏教と寺院建築、技術の伝来が関わります。ここでの図は特定時代の本瓦葺の納まりではなく、重なりと雨の流れ、下部の支持という役割を読む概念図です。
[2] 奈良文化財研究所：瓦と屋根
https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2017/02/20170201.html
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 6
瓦は、建築技術と歴史の資料でもある
参照 [2・3]
工業材料概論 発展A
見るもの | 材料・製造の問い | 歴史を読む問い
胎土・焼成 | 原料・成形・焼き方は？ | どこで、どう生産したか
文様・銘・形 | 型や加工は共通するか | 年代・工房・補修の手掛かりは？
屋根との組合せ | 重量・支持・雨仕舞は？ | 建設・再建・修理とどう関わるか
6 / 32
Notes: 東京国立博物館の東大寺の瓦の展示は、再建や修理の履歴を瓦から読む例を示しています。文様だけから年代を断定せず、出土状況・銘・他資料と照合します。材料としての分析と歴史資料としての読解を組み合わせる見方は、年輪から木材利用を考える学修とも接続できます。
[2] 奈良文化財研究所：瓦と屋根
https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2017/02/20170201.html
[3] 東京国立博物館：瓦が語る東大寺の歴史
https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2122&lang=ja
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 7
生活の焼き物から、機能を制御する材料へ
参照 [11・8・10]
工業材料概論 発展A
用途の例 | 求める働き | 制御・確認すること
器・瓦 | 容器・屋根として使う | 原料、形、焼成、吸水など
耐火物・碍子 | 炉を支える・電気を絶縁する | 使用温度、組成、欠陥など
熱防護・人工関節部品 | 熱を遮る・摺動に耐える | 微構造、表面、品質など
7 / 32
Notes: 用途の変化を、材料に求める働きが増えた歴史として整理します。経験的な工夫と科学的な制御を単純に二分せず、それぞれの時代に原料選びや焼成管理の蓄積があったことを考えます。先端用途でも、製品全体は他の材料や接合部との組合せで成立します。
[11] American Ceramic Society：用途による分類
https://ceramics.org/about/what-are-ceramics/branches-of-ceramics/
[8] NASA：LI-900断熱タイル
https://tpsx.arc.nasa.gov/MaterialProperty?id=1&property=160
[10] CeramTec：人工関節用セラミックス
https://www.ceramtec-medical.com/en/biolox/implant-material
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 8
この教材でいう「セラミックス」の範囲
分類の語と、実際の組成・構造を対応させる。 参照 [4]
工業材料概論 発展A
区分 | ここで扱うもの
広い材料群として | 非金属・無機の材料。陶磁器、ガラス、セメント等を含めて見る
構造を分けて見る | 結晶質、非晶質、複数の相を含むものを区別する
機能を狙う材料 | 組成・微構造・製造を制御した先端的なセラミックス
8 / 32
Notes: セラミックスの語の範囲には資料や分野による違いがあります。本教材では工業材料の概観として広く扱い、結晶をもつものとガラス等の非晶質を必要に応じて区別します。すべてが粘土を焼いたものではなく、すべてが同じ製造経路でもありません。正式な規格の定義を引用する場合は、規格番号と版を別途照合します。
[4] American Ceramic Society：材料の範囲
https://ceramics.org/career-development/engineer-scientist-resources/
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 9
結合を復習し、構造の違いへ進む
模式図。実際の材料の性質は、結合名だけでは決まらない。 参照 [5]
工業材料概論 発展A
イオン間の相互作用
＋
−
引き合う（力の向き）
電子対を共有する見方
A
B
結合 → 配列 → 組織 → 部材 → 製品の働き
9 / 32
Notes: イオン結合と共有結合の見方を復習します。実際の材料では両方の性格が混在する場合があり、結合名一つだけでは強度や導電性を決められません。配列、欠陥、微構造、温度なども確認します。図の丸と線は結合の説明用で、特定の結晶構造や寸法を再現していません。
[5] イリノイ大学：結合・製造・性質
https://matse1.matse.illinois.edu/ceramics/prin.html
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 10
結晶とガラス：原子の並びを区別する
原子間距離や組成は表していない。 参照 [4・5]
工業材料概論 発展A
結晶：周期的な配列
ガラス：長距離の周期性がない
10 / 32
Notes: 結晶の模式図では一定の並びの繰返しを、ガラスの模式図では長距離の周期性がないことを示します。ガラスにも局所的な構造はあり、原子が無関係に散らばっているという意味ではありません。透明さや外観だけで結晶か非晶質かを判定せず、構造を調べる方法が必要です。
[4] American Ceramic Society：材料の範囲
https://ceramics.org/career-development/engineer-scientist-resources/
[5] イリノイ大学：結合・製造・性質
https://matse1.matse.illinois.edu/ceramics/prin.html
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 11
粉末から作る：成形・焼結・仕上げ
代表的な粉末加工の模式図。全セラミックスに共通の工程ではない。 参照 [5]
工業材料概論 発展A
粉末
成形
焼結
仕上げ・検査
粒子・気孔・寸法の変化を、製造条件と結び付ける
11 / 32
Notes: 粉末を成形し、加熱して粒子間の結合や緻密化を進める代表的な経路です。すべてを溶かして流し込む工程とは区別します。ただし液相が関わる焼結もあり、必ず固体だけで進むと一般化しません。乾燥や脱脂、焼成による寸法変化を見込む必要があります。ガラスやセメントでは異なる経路も使われます。
[5] イリノイ大学：結合・製造・性質
https://matse1.matse.illinois.edu/ceramics/prin.html
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 12
同じ組成でも、気孔や欠陥が違えば性質も違う
図は説明用。気孔率・強度の測定結果ではない。 参照 [5・8]
工業材料概論 発展A
組成だけでなく組織を見る
気孔・粒界・亀裂を区別
緻密化か多孔化かは用途による
12 / 32
Notes: 材料名が同じでも、気孔や粒界、亀裂などの状態によって機械的・熱的な性質は変わります。ここでは欠陥をすべてなくせばよいと決めず、用途に応じて緻密化や気孔の制御を考えます。断熱材やフィルターでは空隙が役割をもちます。模式図の空隙率を実測値として読まないでください。
[5] イリノイ大学：結合・製造・性質
https://matse1.matse.illinois.edu/ceramics/prin.html
[8] NASA：LI-900断熱タイル
https://tpsx.arc.nasa.gov/MaterialProperty?id=1&property=160
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 13
硬さ・ヤング率・強度・靭性を分ける
値を比べる前に、何をどの試験で測ったかを確認する。 参照 [6]
工業材料概論 発展A
量・性質 | 何を見るか | 混同しないこと
硬さ | 局所的な押込み等への抵抗 | 硬い＝割れにくい、ではない
ヤング率 E | 弾性域の応力とひずみの比 | E＝破壊する応力、ではない
強度 | 試験条件下で破壊に至る応力等 | 応力と、亀裂進展への抵抗を分ける
靭性・破壊靭性 | 破壊・亀裂進展への抵抗 | 評価法と単位も確認する
13 / 32
Notes: 本編で区別した量をセラミックスへ使い直します。靭性は破壊への抵抗に関わる概念であり、破壊靭性値には評価法と単位があります。ここでは異なる試験の数値をひとまとめにしません。部材としての丈夫さを判断するには、形状、荷重、表面や欠陥の状態も必要です。
[6] 京セラ：材種別の物性表
https://global.kyocera.com/prdct/fc/product/pdf/material.pdf
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 14
亀裂の先端へ、応力が集中する
応力場の解析図ではなく、亀裂先端を読む模式図。 参照 [5]
工業材料概論 発展A
引張り
平均値と局所の状態を分ける
表面傷・内部欠陥を確認
試験片が変わると結果も変わり得る
14 / 32
Notes: 名目の応力は荷重を断面積で割る等して求めますが、亀裂の近くには大きな局所応力が生じ得ます。多くの脆い材料では、大きな塑性変形による緩和を期待しにくく、欠陥が破壊の起点になり得ます。図の矢印の本数や長さは応力解析結果ではなく、集中の概念を示しています。
[5] イリノイ大学：結合・製造・性質
https://matse1.matse.illinois.edu/ceramics/prin.html
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 15
圧縮には強くても、曲げで割れるのは？
参照 [5・6]
工業材料概論 発展A
曲げでは、断面の一方が引張り、他方が圧縮になる
引張側の傷や欠陥から、亀裂が進む場合がある
曲げ強度と圧縮強度を、同じ強度として置き換えない
15 / 32
Notes: 第4回の曲げ応力を思い出します。中央を下向きに押す単純支持ばりの正曲げでは、上側が圧縮、下側が引張りです。曲げ試験の結果は試験片寸法、支持・載荷方法や表面状態を伴う値です。圧縮強度が高い材料でも、引張りが生じる部位や接触・衝撃への配慮が必要です。
[5] イリノイ大学：結合・製造・性質
https://matse1.matse.illinois.edu/ceramics/prin.html
[6] 京セラ：材種別の物性表
https://global.kyocera.com/prdct/fc/product/pdf/material.pdf
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 16
「熱に強い」を、三つ以上の問いに分ける
参照 [7]
工業材料概論 発展A
問い | 調べる量・条件
熱を通す／遮るか | 熱伝導率 λ、温度、気孔等
温度変化で寸法が変わるか | 線膨張係数 α、温度範囲
急熱・急冷に耐えるか | 温度差・温度分布、形状、強度等
高温で使い続けられるか | 雰囲気、時間、荷重、劣化等
16 / 32
Notes: 旧資料の一語の比較を細分化します。高温で使えることと、急な温度変化に耐えることは同じではありません。熱伝導の良いセラミックスも悪いものもあります。熱物性の値は温度や材種によるため、材料群全体を一つの数値で置き換えず、製品データを条件とともに調べます。
[7] 京セラ：熱物性と熱衝撃
https://www.kyocera-fineceramics.de/en/know-how/thermal-properties
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 17
熱衝撃：温度差が、変形の食い違いを生む
高い使用温度と、熱衝撃への抵抗を区別する。 参照 [7]
工業材料概論 発展A
内部はまだ高温
表面が先に冷える
場所ごとに温度が違う
縮みたい量にも差が生じる
応力と欠陥を合わせて考える
17 / 32
Notes: 表面が先に冷えると、内部との間で温度と自由に変形したい量が異なります。その食い違いが応力を生む場合があります。温度差だけでなく熱の移動、膨張、弾性、強度や欠陥、形状・拘束を合わせて考えます。この図は冷却途中の温度分布を説明する概念図で、数値解析や試験の結果ではありません。
[7] 京セラ：熱物性と熱衝撃
https://www.kyocera-fineceramics.de/en/know-how/thermal-properties
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 18
温度と拘束：単純な棒のモデルで考える
th：熱、el：弾性、total：全体。ΔT：温度差、E：ヤング率、α：線膨張係数。
工業材料概論 発展A
自由な棒：熱ひずみ ε_th = αΔT
長さを完全に固定：ε_total = ε_el + ε_th = 0
線形弾性なら σ = Eε_el = −EαΔT
一様加熱の一次元モデル。実際の熱衝撃試験とは違う
18 / 32
Notes: 引張りを正として、熱膨張を妨げられた棒を考えます。端部が自由ならこのモデルでは熱による軸応力は生じません。完全固定なら弾性ひずみが熱ひずみを打ち消し、正の温度上昇で圧縮応力になります。小変形、一定のEとα、線形弾性、均一温度、剛な支持を仮定します。温度勾配をもつ部材にこの式をそのまま適用して耐熱性を判定しません。
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 19
自己確認1：固定の有無で何が変わるか
条件：一様温度・線形弾性・小変形。強度値は与えていない。
工業材料概論 発展A
仮想の棒：E = 200,000 MPa、α = 8×10⁻⁶ /K
長さ L = 100 mm、温度上昇 ΔT = 100 K
①自由な棒の伸び ②完全固定の棒の応力を求める
同じ温度変化でも、なぜ結果が違うか説明する
19 / 32
Notes: 前のモデルだけで解く自己確認です。温度差100 Kは摂氏での温度差100度と同じ大きさです。まずαとΔTから無次元のひずみを求めます。自由な棒では長さを掛けて伸びに、完全固定ではひずみを打ち消す弾性変形を考えて応力にします。値は仮想であり、特定の製品や設計基準の値ではありません。
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 20
自己確認1の解説：伸びと応力は条件で変わる
工業材料概論 発展A
ε_th = 8×10⁻⁶×100 = 0.0008
① ΔL = 0.0008×100 = 0.080 mm（軸応力0）
② σ = −200,000×0.0008 = −160 MPa（圧縮）
この値だけで破損の有無や熱衝撃への強さは決められない
20 / 32
Notes: 伸びを許す場合と許さない場合は、材料定数が同じでも応力が異なります。圧縮の負号を落とさずに解釈してください。実物では支持の変形、温度分布や曲げなども関わり、破損の判断には温度下の強度や欠陥等の情報が必要です。ここでは式を導いた条件と解釈を確認します。
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 21
電気・磁気・熱：機能を選び分ける
参照 [5・6・11]
工業材料概論 発展A
働きの例 | 材料・部品の例 | 確認すること
電気を絶縁する | 碍子、アルミナ系基板等 | 耐電圧、温度、形や表面
電気・磁気を使う | 半導体、誘電体、磁性材料等 | 組成、構造、使用条件
熱を制御する | 放熱用材料、断熱材等 | 熱伝導、膨張、界面
21 / 32
Notes: セラミックスはすべて絶縁体だという説明は不十分です。求める機能は材料の組成や構造、製造と結び付いています。半導体素子そのものと、パッケージ、基板、絶縁部品も区別します。CPUなどの製品名だけで全体を一つの材料に分類しないようにします。
[5] イリノイ大学：結合・製造・性質
https://matse1.matse.illinois.edu/ceramics/prin.html
[6] 京セラ：材種別の物性表
https://global.kyocera.com/prdct/fc/product/pdf/material.pdf
[11] American Ceramic Society：用途による分類
https://ceramics.org/about/what-are-ceramics/branches-of-ceramics/
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 22
宇宙：多孔質のタイルで、熱の侵入を抑える
スペースシャトルの歴史的事例。温度・寸法の設計値は示していない。 参照 [8・9]
工業材料概論 発展A
表面／多孔質の断熱材／接合・下部構造
高融点だけでは説明できない
気孔・表面・接合も働く
緻密化が最適とは限らない
22 / 32
Notes: NASAのLI-900は、低密度で熱伝導率が低い繊維状の断熱材料として説明されています。スペースシャトルの熱防護はタイルだけでなく、表面のコーティングや接合などを含むシステムです。図は材料の役割を示すもので、飛翔体の実断面や現行機の仕様を再現していません。陶器一般が宇宙機へそのまま使えるという意味ではありません。
[8] NASA：LI-900断熱タイル
https://tpsx.arc.nasa.gov/MaterialProperty?id=1&property=160
[9] NASA：熱防護タイルのコーティング
https://www.nasa.gov/general/thermal-protection-materials-branch-coatings/
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 23
医療：人工関節の一部で働くセラミックス
人工関節の一部を捉える概念図。実製品の形状・寸法を再現していない。 参照 [10]
工業材料概論 発展A
摺動する部品と、支える部品
摩耗・表面・品質を制御
他材料との組合せで使う
「硬い」だけでは要件を満たさない
23 / 32
Notes: アルミナ系やアルミナを母相とする複合セラミックスが人工関節部品に用いられる例を、製造者資料から紹介します。材料学としての論点は、組成、微構造、表面、耐摩耗性、化学的安定性と品質です。製造者の比較優位の宣伝や臨床成績を一般化せず、全ての医療用セラミックスや全患者に適するとは説明しません。図は人工関節の実製品形状ではありません。
[10] CeramTec：人工関節用セラミックス
https://www.ceramtec-medical.com/en/biolox/implant-material
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 24
同じ「セラミックス」でも、設計の方向が違う
参照 [1・2・8・10]
工業材料概論 発展A
用途 | 注目する要求 | 見るべき構成
土器・瓦 | 容器、雨仕舞、形と使用条件 | 焼成体・表面・重なり・支持
断熱タイル | 熱の侵入を抑える | 気孔・繊維・表面・接合
人工関節の部品 | 摺動・摩耗・安定性 | 組織・表面・相手材・品質
24 / 32
Notes: この表は材料の優劣の順位表ではなく、同じ材料群に違う設計目標があることを整理するものです。気孔が必要な用途も、欠陥や表面の厳しい管理が必要な用途もあります。同じ組成名なら部品を置き換えられると考えず、機能、形、加工、使用環境を合わせて比較します。
[1] 十日町市博物館：縄文時代と火焔型土器
https://www.tokamachi-museum.jp/p-exhibition/p-ex01/
[2] 奈良文化財研究所：瓦と屋根
https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2017/02/20170201.html
[8] NASA：LI-900断熱タイル
https://tpsx.arc.nasa.gov/MaterialProperty?id=1&property=160
[10] CeramTec：人工関節用セラミックス
https://www.ceramtec-medical.com/en/biolox/implant-material
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 25
自己確認2：屋根を材料だけで説明できるか
工業材料概論 発展A
「瓦は焼き物だから、瓦を載せれば建物は安全だ」
この説明に足りない情報を、三つ以上挙げる
雨の流れ、支持と荷重、接合・維持管理を図で考える
建物全体の性能と、屋根材そのものの性質を分ける
25 / 32
Notes: 瓦を材料・部材・建物の三つの尺度で考える問いです。瓦の性質から直ちに建物全体の性能を決める飛躍を指摘します。特定の屋根を実際に安全評価する課題ではありません。既存の建物の構法や認定、構造計算を確認せずに、使用の可否を断定しないでください。
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 26
自己確認2の解説：役割の分担を説明する
参照 [2・3]
工業材料概論 発展A
雨：重なり、勾配、下地、接合部を確認する
荷重：瓦等の重さを、下地・架構がどう支えるか
性能：風・地震・火災等は、建物の構成と条件まで見る
歴史：建設・再建・修理の違いも資料で確かめる
26 / 32
Notes: 回答例は雨仕舞、重量と荷重経路、固定方法、下地や架構、維持管理などです。どれかの用語を書くだけでなく、材料の性質が部材として働くには何が必要かを説明します。「燃えにくい部材を使う」と「建物全体が所要の火災性能をもつ」も別の命題です。歴史事例は、その建物の時期と部位を特定して読む必要があります。
[2] 奈良文化財研究所：瓦と屋根
https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2017/02/20170201.html
[3] 東京国立博物館：瓦が語る東大寺の歴史
https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2122&lang=ja
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 27
自己確認3：少数の試験から、どこまで言えるか
同一組成・異なる製造条件の仮想データ。各点は別の試験片。横のずれに数量の意味はない。
工業材料概論 発展A
0
25
50
75
100
曲げ破壊応力（MPa）
条件A
条件B
A：30、35、40 MPa
B：75、80、85 MPa
AI「Bは常にAより強い」
平均と結論の範囲を点検
27 / 32
Notes: すべて授業用の仮想データです。縦軸は仮想の曲げ破壊応力で、AとBは同じ組成の試験片を二つの製造・仕上げ条件で作ったという設定です。各点は別の試験片一つで、横方向は点を区別するためにずらしています。AIが「Bは常にAより強い」と述べたとき、平均値、条件と一般化を分けて検討します。
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 28
自己確認3の解説：差と原因と一般化を分ける
工業材料概論 発展A
平均：A = 35 MPa、B = 80 MPa
この6本では差がある。全製品で常に同じとは言えない
表面・欠陥・寸法・試験法・製造履歴を確認する
原因の検証と、別ロットでの再確認を計画する
28 / 32
Notes: 数値は六本の仮想の試験片に関する情報です。平均値が違うことを確認できても、製造条件の何が原因だったか、全製品に一般化できるかは別です。同じ由来の試料を学習用と評価用へ分けた場合、未知のロットへの予測と同じ評価にはなりません。AIの説明を点検するためにも、測定と材料の専門知識が働きます。
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 29
材料の歴史を、四つの問いで調べ直す
工業材料概論 発展A
①用途：その社会で何が必要だったのか
②資源と工程：原料・燃料・技能・設備は何か
③原理：形・組成・微構造の何が働いているのか
④根拠：遺物・文献・試験・製品資料のどれで確かめるか
29 / 32
Notes: 土器、瓦、断熱材、医療部品を題材に、歴史を原理から読み直すための問いをまとめます。木材・金属・プラスチックでも同じ問いが使えます。年代の紹介だけで終えず、なぜその材料が選ばれ、何と組み合わされたかを調べます。文献の記載とこちらの推測を分け、根拠となる箇所を残してください。
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 30
まとめ：利用の広がりを、材料の制御から読む
工業材料概論 発展A
土器・瓦も、現代の生活と技術へつながる材料である
組成・構造・製造・性質・用途を行き来して説明する
材料名や一つの性質で、部品・製品の良否を決めない
さらに調べる：一つの用途を、他材料との比較で説明する
30 / 32
Notes: 最初の問いへ戻ります。同じセラミックスという語の中にも、求める機能と設計の方向は大きく異なります。歴史の学修と原理の学修をつなぐことで、未知の用途を見たときも確認すべき条件が分かります。発展調査では、出典と条件を付けた比較を作り、正式課題とは区別して取り組んでください。
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。

## Slide 31
参照資料：歴史・構造・製造
詳細なURLは発表者ノートと補助資料の出典一覧に記載。
工業材料概論 発展A
[1] 十日町市博物館：縄文時代と火焔型土器
[2] 奈良文化財研究所：瓦と屋根
[3] 東京国立博物館：瓦が語る東大寺の歴史
[4] American Ceramic Society：材料の範囲
[5] イリノイ大学：結合・製造・性質
[11] American Ceramic Society：用途による分類
31 / 32
Notes: 2026年10月29日に公開資料を確認しました。製造者資料は当該製品の記述として読み、一般的な優劣や医療上の選択へ一般化しません。元の工業材料概論の70〜76枚目を内容の出発点にし、分類・比較表を再構成しました。外部の写真や図を転載せず、図は自作の模式図としています。
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。
[1] 十日町市博物館：縄文時代と火焔型土器
https://www.tokamachi-museum.jp/p-exhibition/p-ex01/
[2] 奈良文化財研究所：瓦と屋根
https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2017/02/20170201.html
[3] 東京国立博物館：瓦が語る東大寺の歴史
https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2122&lang=ja
[4] American Ceramic Society：材料の範囲
https://ceramics.org/career-development/engineer-scientist-resources/
[5] イリノイ大学：結合・製造・性質
https://matse1.matse.illinois.edu/ceramics/prin.html
[11] American Ceramic Society：用途による分類
https://ceramics.org/about/what-are-ceramics/branches-of-ceramics/

## Slide 32
参照資料：物性・宇宙・医療
詳細なURLは発表者ノートと補助資料の出典一覧に記載。
工業材料概論 発展A
[6] 京セラ：材種別の物性表
[7] 京セラ：熱物性と熱衝撃
[8] NASA：LI-900断熱タイル
[9] NASA：熱防護タイルのコーティング
[10] CeramTec：人工関節用セラミックス
32 / 32
Notes: 2026年10月29日に公開資料を確認しました。製造者資料は当該製品の記述として読み、一般的な優劣や医療上の選択へ一般化しません。元の工業材料概論の70〜76枚目を内容の出発点にし、分類・比較表を再構成しました。外部の写真や図を転載せず、図は自作の模式図としています。
図は授業用の自作模式図。縮尺・実物の断面を再現するものではない。問題と数値例は本教材のオリジナルで、正式な提出課題ではない。
[6] 京セラ：材種別の物性表
https://global.kyocera.com/prdct/fc/product/pdf/material.pdf
[7] 京セラ：熱物性と熱衝撃
https://www.kyocera-fineceramics.de/en/know-how/thermal-properties
[8] NASA：LI-900断熱タイル
https://tpsx.arc.nasa.gov/MaterialProperty?id=1&property=160
[9] NASA：熱防護タイルのコーティング
https://www.nasa.gov/general/thermal-protection-materials-branch-coatings/
[10] CeramTec：人工関節用セラミックス
https://www.ceramtec-medical.com/en/biolox/implant-material