## Slide 1
先端素材・新素材：何を新しく設計するか
材料名より、用途と要求する機能から始める
組成・構造・製造・性能・利用をつなぐ
第1～15回とは別の発展学修
授業用の比較例は仮想。条件を明記する。
工業材料概論 発展B
1 / 26
Notes: 新しいという言葉は、発見された年代だけで決まりません。従来の材料を組み合わせ、構造や作り方を制御し、特定の用途で新しい働きを得る場合もあります。本編で学んだ材料選択の条件を、この回にも使います。
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 2
この資料の到達点
複合化・積層造形・機能性の考え方を説明する
データとAIの予測を、条件・出典とともに読む
性能と製造・修理・再利用の取引を示す
授業用の比較例は仮想。条件を明記する。
工業材料概論 発展B
2 / 26
Notes: 三つの材料群の知識を使い、なぜその構造と製法かを説明します。先端素材を高性能という一語で評価せず、測定条件と製品での役割を確認します。
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 3
「新素材」が必ず優れるわけではない
何に対して、どの性能が改善したか
加工・接合・費用・耐久性はどう変わるか
比較する単位は素材か、部品か、製品か
授業用の比較例は仮想。条件を明記する。
工業材料概論 発展B
3 / 26
Notes: 強度だけ大きくても、必要な形に作れない、接合が難しい、交換ができない場合があります。比較単位が試験片か製品かで結論は変わります。
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 4
設計の連鎖：製法から使用へ
原料・組成 → 製造条件 → 微構造
微構造・欠陥 → 試験片の性能
形・接合・環境 → 製品での働き
授業用の比較例は仮想。条件を明記する。
工業材料概論 発展B
組成
製造
構造
性能
使用
4 / 26
Notes: 第十一回の材料定数を実物に使うには、その数値がどんな試料と試験から得られたかを確認しました。ここでも製造履歴から製品までの連鎖を追います。
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 5
三材料の延長として見る
金属：組織制御、合金、積層造形
樹脂：分子設計、繊維との複合化
木質：繊維方向、セルロースの微細構造
参照 [1・3・4]
工業材料概論 発展B
5 / 26
Notes: 材料群を新旧に分けるのではなく、これまでの知識がどのように発展するかを見ます。例えば複合材料の方向性は木材の繊維方向とも比較できます。
[1] 産総研：セルロースナノファイバー
https://unit.aist.go.jp/chugoku/ncs/explanation/
[3] NIST：積層造形材の疲労と破壊
https://www.nist.gov/programs-projects/additive-manufacturing-fatigue-and-fracture
[4] ORNL：積層造形した複合材料の異方性
https://impact.ornl.gov/en/publications/mechanical-anisotropy-in-polymer-composites-produced-by-material-/
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 6
複合材料：繊維と母材の役割
参照 [4]
工業材料概論 発展B
6 / 26
母材（樹脂）
繊維：青い線
界面：繊維と樹脂の境界
荷重を繊維へ伝える
繊維の向き・界面・気孔・積層で、部品の働きが変わる。
Notes: 炭素繊維強化樹脂を例に、繊維だけの強さを製品の強さと同一視しません。樹脂と繊維の界面、向き、接合まで含めて考えます。
[4] ORNL：積層造形した複合材料の異方性
https://impact.ornl.gov/en/publications/mechanical-anisotropy-in-polymer-composites-produced-by-material-/
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 7
方向をそろえた強さには条件がある
荷重方向と繊維方向を明示する
一方向材と積層材を区別する
穴・端部・接合部で荷重経路が変わる
参照 [4]
工業材料概論 発展B
7 / 26
Notes: 方向のある繊維を並べると、得意な方向と苦手な方向が生まれます。どの方向を測った値かを消して強度の順位表を作らないようにします。
[4] ORNL：積層造形した複合材料の異方性
https://impact.ornl.gov/en/publications/mechanical-anisotropy-in-polymer-composites-produced-by-material-/
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 8
木材からナノセルロースへ
参照 [1・2・9]
工業材料概論 発展B
8 / 26
木材の細胞
細胞壁由来のCNF
樹脂との複合体
各図の縮尺は異なる。取り出し方、分散、配向、界面を確かめる。
Notes: セルロースナノファイバーは木材や草などの細胞壁に由来します。樹脂と複合化する場合、繊維の分散や配向、界面が物性に関わります。原料が植物だから自動的に環境上優れるとは結論しません。
[1] 産総研：セルロースナノファイバー
https://unit.aist.go.jp/chugoku/ncs/explanation/
[2] 産総研：CNF複合材料の微細構造と物性
https://unit.aist.go.jp/ischem/ischem-clm/technology_development.html
[9] NEDO：CNF複合材料の製造プロセス
https://www.nedo.go.jp/content/100964387.pdf
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 9
加工条件を変えたCNF複合材料
混ぜ方と相容化剤で分散・界面が変わる
同じ配合でも加工履歴を記録する
強度だけでなく吸水・耐久性・再利用も見る
参照 [2・9]
工業材料概論 発展B
9 / 26
Notes: 産総研の研究紹介は、セルロースナノファイバー強化樹脂の微細構造と物性の関係を扱います。授業では数値を一般化せず、条件が違えば結果が違う理由を考えます。
[2] 産総研：CNF複合材料の微細構造と物性
https://unit.aist.go.jp/ischem/ischem-clm/technology_development.html
[9] NEDO：CNF複合材料の製造プロセス
https://www.nedo.go.jp/content/100964387.pdf
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 10
積層造形：形と製造を同時に設計
参照 [3]
工業材料概論 発展B
10 / 26
積層方向
平行・垂直に試験
内部の欠陥も確認
向きと製造条件をデータに残す
Notes: 積層造形では同じ材料名でも製造条件が構造に残ります。金属の疲労と破壊を調べるNISTの研究は、欠陥とばらつきの管理が必要なことを示す例です。
[3] NIST：積層造形材の疲労と破壊
https://www.nist.gov/programs-projects/additive-manufacturing-fatigue-and-fracture
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 11
複合材の積層造形にも異方性
吐出時に繊維や粒子が向く場合がある
造形方向と試験方向を記載する
再現するには装置・経路・条件を残す
参照 [4]
工業材料概論 発展B
11 / 26
Notes: 積層造形した複合材では、流れにより補強材の方向がそろい、向きによって特性が変わる事例があります。印刷できたことと、要求する荷重に耐えることを分けます。
[4] ORNL：積層造形した複合材料の異方性
https://impact.ornl.gov/en/publications/mechanical-anisotropy-in-polymer-composites-produced-by-material-/
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 12
機能性材料：力以外の働きを設計
電気・熱・磁気・光への応答を用途に結ぶ
刺激と応答、繰り返し、使用環境を決める
センサー部品と製品全体の役割を分ける
授業用の比較例は仮想。条件を明記する。
工業材料概論 発展B
12 / 26
Notes: 形状記憶や導電、圧電などの機能は、構造材の強さとは別の評価軸です。機能が出る条件を記録せずに便利な材料とだけ紹介しません。
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 13
生物育成設備での使い分け
支える部材、覆う部材、測る部材を分ける
湿り気・光・清掃・交換の条件を置く
センサー値には位置と校正を添える
授業用の比較例は仮想。条件を明記する。
工業材料概論 発展B
13 / 26
Notes: 栽培棚なら木材と樹脂の複合材、金属の接合、センサー部品などを組み合わせられます。植物の生育という結果を材料だけに帰属させず、光、水、温度の管理も記録します。
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 14
比較例：架台の二つの設計案
案A：木材の板＋交換しやすい接合
案B：繊維強化樹脂の板＋専用接合
同じ荷重・使用期間・補修条件で比べる
授業用の比較例は仮想。条件を明記する。
工業材料概論 発展B
14 / 26
Notes: この二案は授業用に設定した仮想例です。材料定数や費用の実測値を与えていないので、どちらが優れるか決められません。どの情報が必要かを先に整理します。
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 15
自己確認1：新素材に替える根拠を作る
案Bへ替えるなら、何を改善したいか
同時に悪くなる可能性がある点を二つ
必要な試験と維持管理の記録を三つ
授業用の比較例は仮想。条件を明記する。
工業材料概論 発展B
15 / 26
Notes: 五分間、案Aと案Bの比較表を作ります。質量とたわみだけでなく、接合、湿り気、補修、交換を入れます。具体的な値がない欄は未確認と記し、予想を実測値に変えないでください。
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 16
解説1：用途を固定してから比較する
必要な機能：載せる量・変形上限・使用期間
比較する案：形・接合・維持管理を含む
未確認の値は試験または資料で調べる
授業用の比較例は仮想。条件を明記する。
工業材料概論 発展B
16 / 26
Notes: 新素材への置換は材料名の更新ではなく、製品案の再設計です。どの機能を改善し、どの新たな負担を受け入れるかを説明します。
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 17
耐久性と回収まで含める
製造時のエネルギーだけで結論しない
使用中の寿命・交換・修理を入れる
繊維と母材をどう分離・再利用するか
参照 [5]
工業材料概論 発展B
17 / 26
Notes: 米国エネルギー省は風車の繊維強化複合材の再利用が課題であることを示しています。環境上の比較は、同じ機能と期間を満たす案で範囲をそろえて行います。
[5] 米国エネルギー省：風車材料のリサイクル
https://www.energy.gov/cmei/systems/wind-turbine-recycling
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 18
新しい材料のデータを読む
材種・配合・製法・試験片を特定する
温度・湿度・荷重・方向・回数を残す
平均値と個々の値、欠測を区別する
参照 [6]
工業材料概論 発展B
試料
試験条件
測定値
出典
18 / 26
Notes: NISTの材料データに関する取り組みは、数値を蓄積するだけでなく、検索と再利用に必要な記述を重視しています。表に単位があっても、製造条件がなければ比較できません。
[6] NIST：材料データと機械学習
https://www.nist.gov/itl/ai/materials-genome
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 19
データの分け方：試料とロット
同じ試料の測定を独立試料と数えない
同一ロットの値を訓練と評価へ分ける問題
未知の製造条件で性能を再確認する
参照 [8]
工業材料概論 発展B
19 / 26
Notes: 第十三回の模擬データと同じです。三回の読みと三つの異なる試料は違います。AIの評価でも、同じロットに似たデータで高得点でも、新しい製造条件への予測精度は別です。
[8] NIST：予測モデルの一般化の検討
https://www.nist.gov/publications/critical-examination-robustness-and-generalizability-machine-learning-prediction
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 20
AIの材料予測が答えている問い
入力：組成・製法・構造・測定条件
出力：どの物性を、どの範囲で予測したか
予測の不確かさと実験による確認
参照 [6・7・8]
工業材料概論 発展B
入力
モデル
予測
実験
20 / 26
Notes: 材料開発へのAI活用では、学習用のデータの偏りと予測の不確かさを確認します。NISTは予測の不確かさと、未知の材料での一般化を研究課題として扱っています。
[6] NIST：材料データと機械学習
https://www.nist.gov/itl/ai/materials-genome
[7] NIST：予測の不確かさ
https://www.nist.gov/programs-projects/aiml-data-extraction-and-uncertainty-predictions
[8] NIST：予測モデルの一般化の検討
https://www.nist.gov/publications/critical-examination-robustness-and-generalizability-machine-learning-prediction
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 21
自己確認2：AIの推薦を点検する
AI「CNF複合材は木材より常に軽く強い」
比較する密度・強度・形と試験方向は？
原料・製造・使用・廃棄の範囲は？
参照 [1・2]
工業材料概論 発展B
21 / 26
Notes: この断言には比較条件がありません。五分間、問い返しを三つ作り、どの試験や資料で確かめるかを記します。木材とCNF複合材の材料群を、試験片一つの数値で代表させないでください。
[1] 産総研：セルロースナノファイバー
https://unit.aist.go.jp/chugoku/ncs/explanation/
[2] 産総研：CNF複合材料の微細構造と物性
https://unit.aist.go.jp/ischem/ischem-clm/technology_development.html
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 22
解説2：数値の適用範囲を示す
試料の密度と方向別強度を同じ方法で測る
必要な形と接合を含む製品案に直す
未確認の耐久性・補修・回収を残す
参照 [7・8]
工業材料概論 発展B
22 / 26
Notes: AIの文を条件付きの提案に直します。例えば、特定の荷重と形で比較する候補としてCNF複合材を挙げ、実験で確認すると述べます。未確認を隠さないことが材料選択の一部です。
[7] NIST：予測の不確かさ
https://www.nist.gov/programs-projects/aiml-data-extraction-and-uncertainty-predictions
[8] NIST：予測モデルの一般化の検討
https://www.nist.gov/publications/critical-examination-robustness-and-generalizability-machine-learning-prediction
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 23
材料探索の小さな循環
目的と制約を決める → 候補を作る
測定・計算を照合 → データを残す
予測が外れた条件を調べ、次を試す
参照 [6]
工業材料概論 発展B
目的
候補
測定
更新
23 / 26
Notes: マテリアルズ・インフォマティクスは計算や機械学習を使いますが、実物の試験と条件の記録が必要です。予測で有望な候補を絞り、測定で更新する循環として理解します。
[6] NIST：材料データと機械学習
https://www.nist.gov/itl/ai/materials-genome
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 24
学校で扱うときの問い
なぜ繊維をその方向に置くか
測る位置を変えると比較はどう変わるか
便利さと交換・再利用をどう両立するか
授業用の比較例は仮想。条件を明記する。
工業材料概論 発展B
24 / 26
Notes: 中学校技術では先端材料の名称を多数暗記するより、身近な部材で構造と働きを観察します。高校工業・情報では製法とデータの条件をより詳しく扱えます。教師の深い理解が問いを支えます。
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 25
まとめ：新しさを条件で説明する
材料の設計は組成・構造・製造の組合せ
性能は試験条件と製品の使い方で決まる
AIの予測も出典・不確かさ・再検証を要する
授業用の比較例は仮想。条件を明記する。
工業材料概論 発展B
25 / 26
Notes: 新素材の紹介で終わらず、要求する働き、比較相手、製造と使用の条件を説明してください。木材・金属・樹脂の基礎は新素材を理解する土台です。
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。

## Slide 26
参照資料と扱い方
研究機関の原資料で事例を確認する
研究成果の数値を別の用途へ移さない
試験条件と公表日、資料の目的を記録する
参照 [1・2・3・4・5・6・7・8・9]
工業材料概論 発展B
26 / 26
Notes: この資料の事例は産総研、NIST、ORNL、米国エネルギー省の一次資料を参照しました。特定の研究の数値を普遍的な物性値として扱わず、各資料の対象と条件を確認してください。
[1] 産総研：セルロースナノファイバー
https://unit.aist.go.jp/chugoku/ncs/explanation/
[2] 産総研：CNF複合材料の微細構造と物性
https://unit.aist.go.jp/ischem/ischem-clm/technology_development.html
[3] NIST：積層造形材の疲労と破壊
https://www.nist.gov/programs-projects/additive-manufacturing-fatigue-and-fracture
[4] ORNL：積層造形した複合材料の異方性
https://impact.ornl.gov/en/publications/mechanical-anisotropy-in-polymer-composites-produced-by-material-/
[5] 米国エネルギー省：風車材料のリサイクル
https://www.energy.gov/cmei/systems/wind-turbine-recycling
[6] NIST：材料データと機械学習
https://www.nist.gov/itl/ai/materials-genome
[7] NIST：予測の不確かさ
https://www.nist.gov/programs-projects/aiml-data-extraction-and-uncertainty-predictions
[8] NIST：予測モデルの一般化の検討
https://www.nist.gov/publications/critical-examination-robustness-and-generalizability-machine-learning-prediction
[9] NEDO：CNF複合材料の製造プロセス
https://www.nedo.go.jp/content/100964387.pdf
図表・自己確認は授業用に作成。正式な提出課題ではない。