## Slide 1
工業材料概論 第12回
複数の観点から材料を選ぶ
条件と根拠をそろえ、選択と改善を説明する
米延 仁志
工業材料概論 第12回
1 / 41
Notes: 複数の観点から材料を選ぶ
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 2
今回の到達点
用途を、確かめられる要求条件へ言い換える
材料・形・加工・使用環境を組み合わせて比べる
有利な点と不利な点、未確認の点を示して選ぶ
条件が変わったときに、選択を見直す
工業材料概論 第12回
2 / 41
Notes: 今回の到達点
用途を、確かめられる要求条件へ言い換える
材料・形・加工・使用環境を組み合わせて比べる
有利な点と不利な点、未確認の点を示して選ぶ
条件が変わったときに、選択を見直す
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 3
材料名から、用途と条件へ
「棚板には木材」と材料名だけで決めない
誰が、何を載せ、どこで、どれだけの期間使うか
たわみ、質量、水、加工、修理などの要求を整理する
材料選択は、製品を成立させる設計の一部
工業材料概論 第12回
3 / 41
Notes: 材料名から、用途と条件へ
「棚板には木材」と材料名だけで決めない
誰が、何を載せ、どこで、どれだけの期間使うか
たわみ、質量、水、加工、修理などの要求を整理する
材料選択は、製品を成立させる設計の一部
文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編」印刷27〜33頁。https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf （2026年10月28日確認）
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 4
要求条件と、望ましい条件
種類 | 棚板での例 | 判断の仕方
満たす必要がある条件 | 所定荷重・寸法・支持 | 満たさなければ見直す
比較して選ぶ条件 | 質量・加工時間・費用 | 重視する理由を示す
確認が必要な条件 | 接合・長期変形・破壊 | 未確認として残す
必要条件を点数の合計で相殺しない。
工業材料概論 第12回
4 / 41
Notes: 要求条件と、望ましい条件
種類 | 棚板での例 | 判断の仕方
満たす必要がある条件 | 所定荷重・寸法・支持 | 満たさなければ見直す
比較して選ぶ条件 | 質量・加工時間・費用 | 重視する理由を示す
確認が必要な条件 | 接合・長期変形・破壊 | 未確認として残す
必要条件を点数の合計で相殺しない。
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 5
三材料を比べる観点
強さ・剛性・質量：必要な形と荷重に対応
水・熱・時間：使う場所と使用期間に対応
加工・接合：道具、技能、精度、作業時間に対応
入手・費用・維持・使用後：製品の一生に対応
工業材料概論 第12回
5 / 41
Notes: 三材料を比べる観点
強さ・剛性・質量：必要な形と荷重に対応
水・熱・時間：使う場所と使用期間に対応
加工・接合：道具、技能、精度、作業時間に対応
入手・費用・維持・使用後：製品の一生に対応
文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編」印刷27〜33頁。https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf （2026年10月28日確認）
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 6
例題：持ち運ぶ教材棚の部材
第11回と同じ、長さ600 mm・幅30 mmの部材
中央荷重20 N、単純支持。まず高さ20 mmで比較
授業用の条件：たわみ1.0 mm以下、質量500 g以下
ここでは、この二条件だけの一次判定を行う
工業材料概論 第12回
6 / 41
Notes: 例題：持ち運ぶ教材棚の部材
第11回と同じ、長さ600 mm・幅30 mmの部材
中央荷重20 N、単純支持。まず高さ20 mmで比較
授業用の条件：たわみ1.0 mm以下、質量500 g以下
ここでは、この二条件だけの一次判定を行う
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 7
同じ断面での一次判定
モデル | たわみ / mm | 質量 / g | 二条件
木材 | 0.336 | 194 | 満たす
金属 | 0.0643 | 972 | 質量が超過
樹脂 | 1.41 | 428 | たわみが超過
仮定した値と条件での判定。製品の安全性や適否の最終判定ではない。
工業材料概論 第12回
7 / 41
Notes: 同じ断面での一次判定
モデル | たわみ / mm | 質量 / g | 二条件
木材 | 0.336 | 194 | 満たす
金属 | 0.0643 | 972 | 質量が超過
樹脂 | 1.41 | 428 | たわみが超過
仮定した値と条件での判定。製品の安全性や適否の最終判定ではない。
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 8
自己確認：ここで選択を終えてよいか
二条件を満たした木材を、そのまま採用してよいか
破壊、接合、繊維方向、水分、長期の変形はどうか
金属と樹脂は、形を変えても候補にならないか
追加して確かめる条件を三つ書く
自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む
工業材料概論 第12回
8 / 41
Notes: 自己確認：ここで選択を終えてよいか
二条件を満たした木材を、そのまま採用してよいか
破壊、接合、繊維方向、水分、長期の変形はどうか
金属と樹脂は、形を変えても候補にならないか
追加して確かめる条件を三つ書く
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 9
解説：一次判定の範囲
計算は、決めた荷重と形でのたわみ・質量の比較
二条件を満たしても、破壊や接合の確認は残る
満たさない候補も、形や支持を変えて再検討できる
材群の優劣へ広げず、設計案を比較する
工業材料概論 第12回
9 / 41
Notes: 解説：一次判定の範囲
計算は、決めた荷重と形でのたわみ・質量の比較
二条件を満たしても、破壊や接合の確認は残る
満たさない候補も、形や支持を変えて再検討できる
材群の優劣へ広げず、設計案を比較する
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 10
問1：寸法変更で候補は変わるか
単純支持・中央荷重20 N、長さ600 mm、幅30 mm
高さ：木材20 mm／金属10 mm／樹脂23 mm
I・Z・最大応力・たわみ・質量を求める
たわみ1.0 mm以下・質量500 g以下で一次判定
10 / 41
I：断面二次モーメント Z：断面係数
Notes: 画面のアイは、断面二次モーメントです。単位はmmの4乗です。
画面のゼットは、断面係数です。単位はmmの3乗です。
問1では、寸法変更によって候補が変わるかを計算します。荷重20ニュートン、長さ600ミリメートル、幅30ミリメートルは維持します。高さを木材20ミリメートル、金属10ミリメートル、樹脂23ミリメートルとします。断面二次モーメント、断面係数、最大曲げ応力、たわみ、質量を求めてください。最後に、たわみ1.0ミリメートル以下、質量500グラム以下の二条件で判定します。材料の物性値と式は次の画面に示しますので、計算の時間は次の画面で取ります。ハンドアウト1ページを開いて、材料ごとの高さを記入してください。高さを変えても元の断面二次モーメントを使い回してしまうと、寸法変更の効果を計算したことになりません。断面から決まる量を先に求め、外力から決まるモーメントと組み合わせる順序を確認します。
【改訂前の出典・記録を含むノート】
自作演習。ハンドアウト1頁のE・密度を使用。木材13400 MPa・538 kg/m³、金属70000・2700、樹脂3200・1190。第11回の授業用モデルを継承。金属・樹脂の値は仮定。長さは支点間と体積計算の長さを同じとした。自重とせん断変形は省く。計算目安6分。

## Slide 11
計算に使う物性値と式
モデル | E / MPa | 密度 / kg/m³
木材 | 13400 | 538
金属 | 70000 | 2700
樹脂 | 3200 | 1190
I=bh³/12、Z=bh²/6、M=FL/4、σ=M/Z、δ=FL³/(48EI)
11 / 41
E：ヤング率 I：断面二次モーメント Z：断面係数 σ：垂直応力 δ：たわみ
Notes: 画面のイーは、ヤング率、縦弾性係数とも呼ぶ量です。単位はMPaまたはGPaです。
画面のシグマは、垂直応力です。単位はMPaです。
画面のデルタは、たわみです。単位はmmです。
計算に使う物性値です。木材モデルのヤング率は13400メガパスカル、密度は538キログラム毎立方メートルです。金属モデルは70000と2700、樹脂モデルは3200と1190です。これらは前回と同じ授業用モデルで、金属と樹脂は仮定値です。材料の分類全体を代表する値として使わないでください。断面二次モーメントは幅かける高さの三乗を12で割り、断面係数は幅かける高さの二乗を6で割ります。最大モーメントは荷重かける支点間を4で割ります。応力はモーメントを断面係数で割り、中央たわみは画面の式を使います。寸法をミリメートルで計算した体積は立方ミリメートルなので、質量をキログラムで出す際は10のマイナス9乗を掛けて立方メートルへ換算します。6分間、計算してください。途中式と単位を残し、最後に二条件を満たすか、未確認事項が何かを書きます。
【改訂前の出典・記録を含むノート】
全寸法はmm、力はN。質量kgはρbhL×10⁻⁹。木材は第11回の含水率12%モデル。Eとρは材群全体の代表値ではない。計算条件と出典は第11回のノート参照。

## Slide 12
高さを変えた再検討
モデル | 高さh / mm | たわみ / mm | 質量 / g
木材 | 20 | 0.336 | 194
金属 | 10 | 0.514 | 486
樹脂 | 23 | 0.925 | 493
幅30 mm・長さ600 mm。各モデルのE・密度は第11回と同じ。
12 / 41
E：ヤング率
Notes: 高さを変えた再検討
モデル | 高さh / mm | たわみ / mm | 質量 / g
木材 | 20 | 0.336 | 194
金属 | 10 | 0.514 | 486
樹脂 | 23 | 0.925 | 493
幅30 mm・長さ600 mm。各モデルのE・密度は第11回と同じ。
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 13
再検討の計算と、残る判断
幅・長さが同じなら、質量は高さhに比例する
たわみは1/h³に比例する：材料を変えず形を変える
金属：0.0643×(20/10)³ ≈ 0.514 mm
樹脂：1.40625×(20/23)³ ≈ 0.925 mm
工業材料概論 第12回
13 / 41
Notes: 再検討の計算と、残る判断
幅・長さが同じなら、質量は高さhに比例する
たわみは1/h³に比例する：材料を変えず形を変える
金属：0.0643×(20/10)³ ≈ 0.514 mm
樹脂：1.40625×(20/23)³ ≈ 0.925 mm
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 14
解説1：三案とも一次条件を満たす
モデル | 最大応力 / MPa | 質量 / g
木材 | 1.50 | 193.68
金属 | 6.00 | 486.00
樹脂 | 約1.134 | 492.66
たわみは約0.336／0.514／0.925 mm。許容強度・接合等は未判定。
工業材料概論 第12回
14 / 41
Notes: Iは20000、2500、30417.5 mm⁴。Zは2000、500、2645 mm³。M=3000 N mm。二条件を満たしても破壊・接合・長期変形の判定は別。

## Slide 15
寸法変更は、複数の量を同時に変える
同じ材料・幅・長さ・荷重：m∝h、σ∝1/h²、δ∝1/h³
金属の高さ20→10 mm：質量1/2、応力4倍、たわみ8倍
樹脂を厚くすると、たわみは減るが質量は増える
改善した量と、悪化・未確認の量を一緒に記録する
15 / 41
σ：垂直応力 δ：たわみ
Notes: 矩形断面・小変形線形弾性・単純支持中央荷重のモデル。寸法変更で材料が同じでも設計案は変わる。応力増加が許容されるかは別の強度情報が必要。

## Slide 16
同じ二条件でも、使い方で選ぶ
薄さを求める、触れた感触を重視する、加工を急ぐ
道具や技能、接合の方法によって作りやすさが変わる
樹脂は温度・時間、木材は方向・水分を加えて考える
不足する情報は調べ、比較表を更新する
工業材料概論 第12回
16 / 41
Notes: 同じ二条件でも、使い方で選ぶ
薄さを求める、触れた感触を重視する、加工を急ぐ
道具や技能、接合の方法によって作りやすさが変わる
樹脂は温度・時間、木材は方向・水分を加えて考える
不足する情報は調べ、比較表を更新する
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 17
定性的な比較表の書き方
観点 | 理由を付けた記述 | 確認する条件
水への対応 | 濡れ方と乾き方から説明 | 表面・木口・接合部
加工と接合 | 道具と工程に結び付ける | 材種・厚さ・技能
長期の使用 | 変形・劣化・保守を考える | 温湿度・日射・時間
○△×だけで終えず、対象と根拠を書く。
工業材料概論 第12回
17 / 41
Notes: 定性的な比較表の書き方
観点 | 理由を付けた記述 | 確認する条件
水への対応 | 濡れ方と乾き方から説明 | 表面・木口・接合部
加工と接合 | 道具と工程に結び付ける | 材種・厚さ・技能
長期の使用 | 変形・劣化・保守を考える | 温湿度・日射・時間
○△×だけで終えず、対象と根拠を書く。
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 18
自己確認：「水に強い」を具体化する
木材・金属・樹脂の比較で「水に強い」と書いた
水を吸うこと、腐食、接着、変形は同じ問題か
雨が当たる場合と、室内で時々拭く場合を分ける
どこを、何から守る必要があるか説明する
自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む
工業材料概論 第12回
18 / 41
Notes: 自己確認：「水に強い」を具体化する
木材・金属・樹脂の比較で「水に強い」と書いた
水を吸うこと、腐食、接着、変形は同じ問題か
雨が当たる場合と、室内で時々拭く場合を分ける
どこを、何から守る必要があるか説明する
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 19
解説：水との関わりを分ける
木材：吸放湿と寸法、濡れが続く部分と劣化
金属：材種、表面、接触する相手と腐食の条件
樹脂：種類、接合、温度・日射も含めた使用条件
材料表面だけでなく、接合部と水のたまり方を見る
工業材料概論 第12回
19 / 41
Notes: 解説：水との関わりを分ける
木材：吸放湿と寸法、濡れが続く部分と劣化
金属：材種、表面、接触する相手と腐食の条件
樹脂：種類、接合、温度・日射も含めた使用条件
材料表面だけでなく、接合部と水のたまり方を見る
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 20
栽培設備を例にした要求の整理
容器、支柱、架台、灌水部品を一つにまとめない
土・水・生物の重さと、手入れ中の荷重を考える
排水、清掃、移動、交換のしやすさも要求に含める
生物育成で定めた環境条件を、部材の条件へ移す
工業材料概論 第12回
20 / 41
Notes: 栽培設備を例にした要求の整理
容器、支柱、架台、灌水部品を一つにまとめない
土・水・生物の重さと、手入れ中の荷重を考える
排水、清掃、移動、交換のしやすさも要求に含める
生物育成で定めた環境条件を、部材の条件へ移す
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 21
栽培設備：部位ごとに選ぶ
部位 | 主な要求 | 材料側で確かめること
容器 | 水・土を保持、排水 | 水との関係・形・接合
支柱・架台 | 支える、位置を保つ | 荷重・変形・耐久性
センサー支持具 | 位置を保つ、着脱 | 固定・濡れ・保守
一つの製品に複数の材料を組み合わせる案も比較する。
工業材料概論 第12回
21 / 41
Notes: 栽培設備：部位ごとに選ぶ
部位 | 主な要求 | 材料側で確かめること
容器 | 水・土を保持、排水 | 水との関係・形・接合
支柱・架台 | 支える、位置を保つ | 荷重・変形・耐久性
センサー支持具 | 位置を保つ、着脱 | 固定・濡れ・保守
一つの製品に複数の材料を組み合わせる案も比較する。
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 22
問2：栽培設備の要求を部位ごとに分ける
屋外の容器・架台・センサー支持具を設計する
灌水後に水が残り、移動と清掃を繰り返す
不足条件と不具合を、部位ごとに一つ挙げる
材料・構造・管理の改善案と、確認方法を記す
工業材料概論 第12回
22 / 41
Notes: 自作の仮想場面。荷重や使用期間の詳細は未指定。乾いた鉢だけでなく土と水、移動時の力を確認する。演習目安5分。

## Slide 23
解説2：設備の変形は、測定にも影響する
部位 | 確認する条件 | 改善・検証の例
架台 | 土・水を含む荷重 | 排水、接合、載荷試験
センサー支持具 | 位置・着脱後の再現性 | 基準位置を記録・照合
容器 | 保持と排水の両立 | 排水経路・清掃を確認
生物育成の管理条件を、材料と測定の条件へ結び付ける。
工業材料概論 第12回
23 / 41
Notes: 解答例は唯一の設計解ではない。破壊しなくてもセンサー位置がずれると測定条件が変わる。栽培状態の変化と支持具の変形を混同しない。

## Slide 24
加工・接合を含めた比較
手元の材料と道具で、要求する形に作れるか
穴あけや切欠きで断面・繊維を損なわないか
接合は、力と水と交換の仕方に対応しているか
加工の容易さを、材料名だけで決めない
工業材料概論 第12回
24 / 41
Notes: 加工・接合を含めた比較
手元の材料と道具で、要求する形に作れるか
穴あけや切欠きで断面・繊維を損なわないか
接合は、力と水と交換の仕方に対応しているか
加工の容易さを、材料名だけで決めない
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 25
費用と使用期間の比較
初期費用に、加工・表面処理・保守・交換を加える
比較する数量・期間・同じ機能をそろえる
安価でも交換が多い案、高価でも修理できる案を比べる
価格を調べた日と、含めた費目を記録する
工業材料概論 第12回
25 / 41
Notes: 費用と使用期間の比較
初期費用に、加工・表面処理・保守・交換を加える
比較する数量・期間・同じ機能をそろえる
安価でも交換が多い案、高価でも修理できる案を比べる
価格を調べた日と、含めた費目を記録する
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 26
問3：初期費用と5年間の費用
案 | 初期費用 | 毎年の保守 | 部材交換
A | 2000円 | 300円×5回 | 3年目末2000円
B | 4000円 | 100円×5回 | 期間内なし
全て架空の費用。同じ機能を5年間提供。市場価格ではない。
5年間の総額を比較する。Aの交換が不要なら？
工業材料概論 第12回
26 / 41
Notes: Aの交換は1回、保守は交換年も含め5回。割引率・税・残存価値・処分費は省略。総額と、Aの交換が不要な場合を比較する。作業時間が費用に含まれない場合に何を追記するか。目安4分。

## Slide 27
解説3：交換の仮定で費用の順位が変わる
A：2000＋300×5＋2000＝5500円
B：4000＋100×5＝4500円
Aの交換が不要なら3500円となり、順位が変わる
作業時間・休止期間・部材の入手性も確認する
工業材料概論 第12回
27 / 41
Notes: 特定の材群の経済性を示した例ではない。比較期間と費用に含めた範囲を明示。修理可能という表現だけで実際の修理の実現性を保証しない。

## Slide 28
環境面の比較条件
同じ働きを、どれだけの期間提供するかをそろえる
製造、輸送、使用、保守、回収までの範囲を決める
原料由来だけで、製品全体の環境負荷を断定しない
数値や回収条件が不足する項目は、未確認とする
工業材料概論 第12回
28 / 41
Notes: 環境面の比較条件
同じ働きを、どれだけの期間提供するかをそろえる
製造、輸送、使用、保守、回収までの範囲を決める
原料由来だけで、製品全体の環境負荷を断定しない
数値や回収条件が不足する項目は、未確認とする
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 29
重み付けと、判断の透明性
全項目を一律に点数化することは必須ではない
重みを付けるなら、利用者と目的に照らして理由を書く
必須条件の不適合を、高得点の項目で打ち消さない
誰が使うかが変われば、重視する条件も変わる
工業材料概論 第12回
29 / 41
Notes: 重み付けと、判断の透明性
全項目を一律に点数化することは必須ではない
重みを付けるなら、利用者と目的に照らして理由を書く
必須条件の不適合を、高得点の項目で打ち消さない
誰が使うかが変われば、重視する条件も変わる
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 30
問4：重みを変えると結論が変わる
設計案 | 軽さの得点 | 加工の容易さ
P | 5 | 2
Q | 2 | 5
軽さの重みw、加工の重み1−w。w=0.7、0.3、0.5で比較。
総合点と、順位が切り替わる重みを求める
工業材料概論 第12回
30 / 41
Notes: 得点は仮想値、大きいほど望ましいと仮定。両案とも必須条件を満たした後の比較。加重和を使うことと得点間隔を今回のモデル仮定とする。境界を求め、必須条件不適合を高得点で相殺できるか説明。目安5分。

## Slide 31
解説4：順位が切り替わる境界を求める
P＝5w＋2(1−w)＝2＋3w ／ Q＝5−3w
w=0.7：P 4.1・Q 2.9 ／ w=0.3：P 2.9・Q 4.1
w=0.5：ともに3.5。境界の両側で順位が逆転
得点と重みの根拠を示し、必須条件は別に判定
工業材料概論 第12回
31 / 41
Notes: P−Q=6w−3。0≤w≤1。Pの優位はw>0.5。数式を使っても評価項目、点数間隔、重みの判断は残る。単なる順序を等間隔の量とみなせるかも検討する。

## Slide 32
感度分析：重みと総合点の関係
Chart: 軽さの重み w
| 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0
P = 2 + 3w | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5
Q = 5 − 3w | 5 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2
w > 0.5 なら P、w < 0.5 なら Q が高得点。仮想得点によるモデル。
工業材料概論 第12回
32 / 41
Notes: 自作仮想モデル。P=2+3w、Q=5−3w、0≤w≤1。5点満点の総合点。重み0.5が交点。点数は材料固有の物性ではなく、設定した目的と評価法に依存する。表計算でも同じ式から検算できる。

## Slide 33
問5：AIの材料提案を点検する
仮想の誤答：『樹脂は水に強く軽いので、屋外設備に最適』
『たわみ1 mm以下だから、安全性も確認できた』
『総合点が高いので、未確認の接合性能は問題ない』
根拠不足・量の混同・判断手順の誤りを修正する
工業材料概論 第12回
33 / 41
Notes: 実際のAIサービスの発言ではない。樹脂の種類、温度、日射、時間、接合を確認する。たわみ条件と強度・接合条件を分ける。目安4分。

## Slide 34
解説5：検証できる提案へ書き直す
『指定したモデルで、短期のたわみ条件を満たす候補』
『材料・製品・接合と、使用条件を追加確認する』
『未確認事項は保留し、必要な試験を計画する』
AIの文章を、根拠と条件を追える判断記録へ直す
工業材料概論 第12回
34 / 41
Notes: 中学校技術の用途に応じた比較、高校工業の寸法・接合、高校情報のモデル・感度分析・情報源確認へつなぐ題材提案。指導要領本文の逐語引用ではない。

## Slide 35
自己確認：条件を一つ変えて選び直す
屋内の教材棚を、屋外の栽培設備へ変更する
寸法と荷重は同じでも、何を追加して確認するか
材料・形・接合・保守のうち二つを見直す
元の案を続ける／変える理由を、条件付きで書く
自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む
工業材料概論 第12回
35 / 41
Notes: 自己確認：条件を一つ変えて選び直す
屋内の教材棚を、屋外の栽培設備へ変更する
寸法と荷重は同じでも、何を追加して確認するか
材料・形・接合・保守のうち二つを見直す
元の案を続ける／変える理由を、条件付きで書く
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 36
解説：条件変更による見直し
雨・日射・温度差・濡れが続く場所を追加する
排水・接合・表面処理・交換できる構成を見直す
条件変更が、元のたわみ計算の不足も明らかにする
結論を維持する場合も、新しい根拠を示す
工業材料概論 第12回
36 / 41
Notes: 解説：条件変更による見直し
雨・日射・温度差・濡れが続く場所を追加する
排水・接合・表面処理・交換できる構成を見直す
条件変更が、元のたわみ計算の不足も明らかにする
結論を維持する場合も、新しい根拠を示す
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 37
課題IIIにつながる比較の記録
用途・利用者・必要条件と、比較した設計案を書く
観点ごとに、根拠・条件・未確認事項を記録する
採用案の不利点と、それへの対応も書く
正式な設問・配点・締切は授業の指示に従う
工業材料概論 第12回
37 / 41
Notes: 課題IIIにつながる比較の記録
用途・利用者・必要条件と、比較した設計案を書く
観点ごとに、根拠・条件・未確認事項を記録する
採用案の不利点と、それへの対応も書く
正式な設問・配点・締切は授業の指示に従う
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 38
問6：比較表が○△×だけだったら
教員採用試験を想定した自作記述問題
三材料の比較を○△×だけで終えた生徒に、何を問うか
用途・使用条件・根拠を含めて、問い返しを考える
自分の選択についても、未確認事項と変更条件を記す
工業材料概論 第12回
38 / 41
Notes: 実際の過去問ではなく、出題頻度を示すものでもない。目安5分。用途・利用者、必須条件、設計案、採用理由、不利点、未知、追加確認、変更条件を記録。正式課題IIIの設問や配点は変更しない。

## Slide 39
解説6：条件と根拠が分かる問いを返す
『どの部位を、どの環境で使うのか』
『○とした根拠は何か。確かめていない点は何か』
『形や接合を変えたら、判断はどう変わるか』
選択の理由・不利点・確認方法を、対応させて記録する
工業材料概論 第12回
39 / 41
Notes: 記号を一律に点数へ変えるだけでなく、条件付きの説明を促す。教師が原理と適用範囲を理解していれば、短い問いで説明を深められる。答えの例は唯一の正解文ではない。

## Slide 40
今回の整理
材料と形、加工と環境を組み合わせて選ぶ
必要条件と、比較して選ぶ条件を分ける
有利・不利・未確認を残し、根拠を更新する
次回：確かめる方法と、改善の計画を作る
工業材料概論 第12回
40 / 41
Notes: 今回の整理
材料と形、加工と環境を組み合わせて選ぶ
必要条件と、比較して選ぶ条件を分ける
有利・不利・未確認を残し、根拠を更新する
次回：確かめる方法と、改善の計画を作る
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 41
参照資料と数値の位置づけ
工業材料概論 第4・8〜11回の計算と材料各論
木材及び木質材料学：第14回の資源・環境、第15回の材料選択
中学校学習指導要領（平成29年告示）解説：技術・家庭編 A(1)～A(3)
数値例は第11回の授業用モデル。詳細はノート参照
工業材料概論 第12回
41 / 41
Notes: 参照：文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編』A(1)～A(3)。https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387016.htm と https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf 。2026年10月30日確認。授業内の学校との接続は題材提案で、逐語引用ではない。木材及び木質材料学は2026年10月29日の再構成後の第14回（資源・環境）、第15回（加工・選択・教育統合）に対応。物性値は工業材料概論第11回のモデル、費用と評価点は今回の仮想値。正式課題IIIの設問・配点は変更しない。