## Slide 1
工業材料概論 第15回
材料選択の再検討と学びの統合
条件と根拠をそろえ、選択と改善を説明する
米延 仁志
工業材料概論 第15回
1 / 25
Notes: 材料選択の再検討と学びの統合
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 2
今回の到達点
第1回の選択を、学んだ根拠で見直す
定量的な比較と、定性的な判断を結び付ける
条件の変更や情報の不足に対応して再検討する
材料の基礎を、授業場面での説明へつなぐ
工業材料概論 第15回
2 / 25
Notes: 今回の到達点
第1回の選択を、学んだ根拠で見直す
定量的な比較と、定性的な判断を結び付ける
条件の変更や情報の不足に対応して再検討する
材料の基礎を、授業場面での説明へつなぐ
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 3
第1回の比較表を取り出す
棚板、教材台、栽培容器など、最初の用途を確認する
どの材料を、どんな理由で選んだかを残す
記録がない場合は、現在の案と当初の印象を区別する
最初の記録を消さず、修正した理由を書き足す
工業材料概論 第15回
3 / 25
Notes: 第1回の比較表を取り出す
棚板、教材台、栽培容器など、最初の用途を確認する
どの材料を、どんな理由で選んだかを残す
記録がない場合は、現在の案と当初の印象を区別する
最初の記録を消さず、修正した理由を書き足す
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 4
全15回の学びをつなぐ
回 | 基礎と比較の内容
1〜4 | 要求条件、力・応力・形と変形
5〜8 | 金属・プラスチックの構造、加工、使用
9〜11 | 木材の構造・状態、物性値と比較計算
12〜14 | 選択、比較・改善、授業への展開
各回の用語を、選択理由のどこで使うか確かめる。
工業材料概論 第15回
4 / 25
Notes: 全15回の学びをつなぐ
回 | 基礎と比較の内容
1〜4 | 要求条件、力・応力・形と変形
5〜8 | 金属・プラスチックの構造、加工、使用
9〜11 | 木材の構造・状態、物性値と比較計算
12〜14 | 選択、比較・改善、授業への展開
各回の用語を、選択理由のどこで使うか確かめる。
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 5
材料を説明する共通の枠組み
構造：何から、どうできているか
状態：方向、水分、温度、時間などはどうか
性能：どの荷重や環境で、何が起こるか
利用：どの形・加工・接合で、要求を満たすか
工業材料概論 第15回
5 / 25
Notes: 材料を説明する共通の枠組み
構造：何から、どうできているか
状態：方向、水分、温度、時間などはどうか
性能：どの荷重や環境で、何が起こるか
利用：どの形・加工・接合で、要求を満たすか
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 6
三材料で確かめ直す条件
材群 | 基礎から確かめること
木材 | 細胞壁と空隙、方向、水分、節・個体差
金属 | 材種・組織・調質、加工、腐食の条件
プラスチック | 種類・構造・成形、温度・時間・日射
共通 | 断面・支持・荷重・接合・使用期間
材群の一般的傾向と、採用する材料の具体的条件を区別する。
工業材料概論 第15回
6 / 25
Notes: 三材料で確かめ直す条件
材群 | 基礎から確かめること
木材 | 細胞壁と空隙、方向、水分、節・個体差
金属 | 材種・組織・調質、加工、腐食の条件
プラスチック | 種類・構造・成形、温度・時間・日射
共通 | 断面・支持・荷重・接合・使用期間
材群の一般的傾向と、採用する材料の具体的条件を区別する。
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 7
自己確認：説明の誤りを探す
① 同じ形なら、Eが大きい材料の応力は小さい
② 比重だけで、個々の木材の強度を決められる
③ 樹脂は全て、加熱すれば何度でも成形できる
各文を、正しい条件付きの説明へ書き換える
自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む
7 / 25
E：ヤング率
Notes: 画面のイーは、ヤング率、縦弾性係数とも呼ぶ量です。単位はMPaまたはGPaです。
自己確認です。三つの短い説明を読み、条件を補ってください。第一に「同じ形ならヤング率が大きい材料の応力は小さい」。第十一回の静的な曲げモデルでは、荷重と断面が同じなら応力は断面係数で決まり、ヤング率はたわみに入ります。第二に「軽くて強い木材を選べる」。密度と強さの傾向があっても、繊維方向、水分、節を見ます。第三に「樹脂はすべて熱い場所で使えない」。樹脂の種類と温度、荷重、時間を分けます。ここで五分間、三つの説明を条件付きの文へ書き換え、次の解説と比べてください。ここで記録の時間を取ります。自分の問いと条件をノートで確かめてから進んでください。ここで記録の時間を取ります。自分の問いと条件をノートで確かめてから進んでください。
【改訂前の出典・記録を含むノート】
自己確認：説明の誤りを探す
① 同じ形なら、Eが大きい材料の応力は小さい
② 比重だけで、個々の木材の強度を決められる
③ 樹脂は全て、加熱すれば何度でも成形できる
各文を、正しい条件付きの説明へ書き換える
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 8
解説：量と条件を対応させる
① 第11回の静定モデルでは、応力は荷重と断面で決まる
② 比重と強度には傾向があるが、方向・状態・欠点も関わる
③ 熱可塑性と熱硬化性を区別し、劣化や条件も考える
材料名だけで、現象や性能を一意に決めない
工業材料概論 第15回
8 / 25
Notes: 解説：量と条件を対応させる
① 第11回の静定モデルでは、応力は荷重と断面で決まる
② 比重と強度には傾向があるが、方向・状態・欠点も関わる
③ 熱可塑性と熱硬化性を区別し、劣化や条件も考える
材料名だけで、現象や性能を一意に決めない
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 9
定量と定性を結び付ける
計算：条件を固定し、応力・たわみ・質量などを求める
判断：加工、接合、耐久性、費用、保守も合わせる
計算が評価していない条件を、定性的説明で明示する
「数値が小さい」から「採用する」までの理由を書く
工業材料概論 第15回
9 / 25
Notes: 定量と定性を結び付ける
計算：条件を固定し、応力・たわみ・質量などを求める
判断：加工、接合、耐久性、費用、保守も合わせる
計算が評価していない条件を、定性的説明で明示する
「数値が小さい」から「採用する」までの理由を書く
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 10
同じ断面から、形の再検討へ
モデル | 高さh / mm | たわみ / mm | 質量 / g
木材 | 20 | 0.336 | 194
金属 | 10 | 0.514 | 486
樹脂 | 23 | 0.925 | 493
第12回の再検討例。二条件を満たしても、破壊・接合・長期の確認は残る。
工業材料概論 第15回
10 / 25
Notes: 同じ断面から、形の再検討へ
モデル | 高さh / mm | たわみ / mm | 質量 / g
木材 | 20 | 0.336 | 194
金属 | 10 | 0.514 | 486
樹脂 | 23 | 0.925 | 493
第12回の再検討例。二条件を満たしても、破壊・接合・長期の確認は残る。
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 11
数値比較から言える範囲
この条件では、材料と形の異なる三案を比較できる
同じ断面だけの順位は、形を変えると変わり得る
ここで三材料の安全率や寿命を順位付けしていない
採用案には、追加の根拠と点検計画を添える
工業材料概論 第15回
11 / 25
Notes: 数値比較から言える範囲
この条件では、材料と形の異なる三案を比較できる
同じ断面だけの順位は、形を変えると変わり得る
ここで三材料の安全率や寿命を順位付けしていない
採用案には、追加の根拠と点検計画を添える
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 12
木材の比重と強度のグラフを読み直す
第10回は、条件をそろえた木材の公開平均値を抜粋
Gが大きいほどMORが高い傾向と、ばらつきを読む
比例の近似と、全ての点が厳密に比例することを区別
材群を混ぜた比較や、個々の板の保証とは別の問い
工業材料概論 第15回
12 / 25
Notes: 木材の比重と強度のグラフを読み直す
第10回は、条件をそろえた木材の公開平均値を抜粋
Gが大きいほどMORが高い傾向と、ばらつきを読む
比例の近似と、全ての点が厳密に比例することを区別
材群を混ぜた比較や、個々の板の保証とは別の問い
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 13
自己確認：初回の案を見直す
初回の材料選択で、そのまま使える根拠は何か
修正する根拠を、計算・観察・資料から二つ選ぶ
未確認の条件と、確かめる方法を一つ加える
結論が変わらなくても、説明の変化を示す
自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む
工業材料概論 第15回
13 / 25
Notes: 自己確認：初回の案を見直す
初回の材料選択で、そのまま使える根拠は何か
修正する根拠を、計算・観察・資料から二つ選ぶ
未確認の条件と、確かめる方法を一つ加える
結論が変わらなくても、説明の変化を示す
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 14
初回と現在の説明を比べる
記録の段階 | 説明の例
初回の印象 | 木材は軽く、加工しやすいので選ぶ
条件を加えた説明 | 方向・水分・断面・道具を指定して比較
判断と対応 | 接合と濡れ方を確認し、点検を計画
残る確認 | 長期変形や破壊の条件を別に確かめる
一つの改善例。木材を選ぶこと自体を正解にするものではない。
工業材料概論 第15回
14 / 25
Notes: 初回と現在の説明を比べる
記録の段階 | 説明の例
初回の印象 | 木材は軽く、加工しやすいので選ぶ
条件を加えた説明 | 方向・水分・断面・道具を指定して比較
判断と対応 | 接合と濡れ方を確認し、点検を計画
残る確認 | 長期変形や破壊の条件を別に確かめる
一つの改善例。木材を選ぶこと自体を正解にするものではない。
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 15
条件変更への再検討
屋内から屋外へ、短期から長期へ、利用者が変わる
追加条件が、材料・形・接合のどこへ影響するか
元の根拠がそのまま使えるかを点検する
必要な資料や測定を追加して、採用案を更新する
工業材料概論 第15回
15 / 25
Notes: 条件変更への再検討
屋内から屋外へ、短期から長期へ、利用者が変わる
追加条件が、材料・形・接合のどこへ影響するか
元の根拠がそのまま使えるかを点検する
必要な資料や測定を追加して、採用案を更新する
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 16
自己確認：新しい情報を受け取ったら
採用候補の樹脂は、想定より高温になる場所で使う
室温のEだけで行った計算を、どう扱うか
追加で必要な情報と、変更できる設計条件を書く
情報がない段階の結論を、どう表現するか
自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む
16 / 25
E：ヤング率
Notes: 画面のイーは、ヤング率、縦弾性係数とも呼ぶ量です。単位はMPaまたはGPaです。
採用後、予想より高温になる場所で使うと分かった場面です。現在のたわみ計算は室温の参考値に基づいています。材質と形を変えずに使えるかは、温度による性質の変化、時間、荷重を見なければ分かりません。候補として、日射を避ける配置、通気、材料や断面の変更、荷重の制限が考えられます。しかしどの案がよいかは追加の情報が必要です。情報がない段階で「大丈夫」と断言しない説明を作ってください。ここで六分間、追加で確認する資料、測定、暫定的な運用上の対応を三列にまとめます。ここで記録の時間を取ります。自分の問いと条件をノートで確かめてから進んでください。ここで記録の時間を取ります。自分の問いと条件をノートで確かめてから進んでください。
【改訂前の出典・記録を含むノート】
自己確認：新しい情報を受け取ったら
採用候補の樹脂は、想定より高温になる場所で使う
室温のEだけで行った計算を、どう扱うか
追加で必要な情報と、変更できる設計条件を書く
情報がない段階の結論を、どう表現するか
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 17
解説：結論を保留する条件を示す
温度・時間に対応した物性や使用条件を確かめる
断面、支持、日射への対応などの案も再検討する
室温の計算結果は、その条件に限った記録として残す
不足情報と次の確認を示し、適合を断定しない
工業材料概論 第15回
17 / 25
Notes: 解説：結論を保留する条件を示す
温度・時間に対応した物性や使用条件を確かめる
断面、支持、日射への対応などの案も再検討する
室温の計算結果は、その条件に限った記録として残す
不足情報と次の確認を示し、適合を断定しない
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 18
三つの既存課題をつなぐ
課題I：図・式・単位で、力と変形の関係を説明
課題II：条件付きの物性値で比較し、木材のグラフを読む
課題III：複数の観点から、選択理由と不利点を説明
最終テストは置かず、正式な提出指示に従って整理する
18 / 25
I：断面二次モーメント
Notes: 画面のアイは、断面二次モーメントです。単位はmmの4乗です。
この講義の三つの提出課題をつなげます。課題一は、力と変形を単位と式で説明すること。課題二は、木材、金属、プラスチックの数値を比較し、木材の密度と強さのグラフを読むこと。課題三は、用途に応じて複数の観点から選び、理由と不利な点を示すことです。最終テストを置かず、提出物で評価する講義の枠組みです。動画内の自己確認は正式課題を増やすものではありません。計算、グラフ、定性的判断を別々の答えにせず、一つの材料選択の説明へ結び付けてください。提出方法や期限は授業の指示に従います。
【改訂前の出典・記録を含むノート】
三つの既存課題をつなぐ
課題I：図・式・単位で、力と変形の関係を説明
課題II：条件付きの物性値で比較し、木材のグラフを読む
課題III：複数の観点から、選択理由と不利点を説明
最終テストは置かず、正式な提出指示に従って整理する
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 19
説明の自己点検
資料の値と、授業用の仮定を区別したか
強度、E、応力、たわみ、密度を混同していないか
図・式・表の単位、方向、支持条件は一致しているか
比較の結論が、根拠の範囲を超えていないか
19 / 25
E：ヤング率
Notes: 説明の自己点検
資料の値と、授業用の仮定を区別したか
強度、E、応力、たわみ、密度を混同していないか
図・式・表の単位、方向、支持条件は一致しているか
比較の結論が、根拠の範囲を超えていないか
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 20
生徒の学習へつなぐ問い
製品の材料名を当てるだけで終えない
別の材質や形なら何が変わるか、比較を促す
選択理由を、観察・図・条件から説明させる
結果を確かめ、次の案へ戻る学びにつなぐ
工業材料概論 第15回
20 / 25
Notes: 生徒の学習へつなぐ問い
製品の材料名を当てるだけで終えない
別の材質や形なら何が変わるか、比較を促す
選択理由を、観察・図・条件から説明させる
結果を確かめ、次の案へ戻る学びにつなぐ
文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編」印刷27〜33頁。https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf （2026年10月28日確認）
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 21
学校教育の変化と、材料の基礎
教育課程や製作方法の変化に応じ、題材を見直す
力、変形、方向、水分、加工の基礎を根拠にする
デジタルな設計・計測も、実物の条件と照合する
審議資料と告示・解説を区別して、位置付けを更新する
工業材料概論 第15回
21 / 25
Notes: 学校教育の変化と、材料の基礎
教育課程や製作方法の変化に応じ、題材を見直す
力、変形、方向、水分、加工の基礎を根拠にする
デジタルな設計・計測も、実物の条件と照合する
審議資料と告示・解説を区別して、位置付けを更新する
文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編」印刷27〜33頁。https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf （2026年10月28日確認）
文部科学省「情報・技術ワーキンググループ取りまとめ（案）※会議後修正」2026年8月4日公表、領域構成の節。https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/118/mext_02418.html https://www.mext.go.jp/content/20260804-mxt_kyoiku01-000051433-1.pdf （2026年10月28日確認）。告示済みの指導要領としてではなく、確認した審議資料の一例として扱う。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 22
学びの記録として残すもの
要求条件、採用案、比較した別案、選択の理由
計算・グラフ・観察と、その出典・条件
不利点への対応、点検・保守、未確認事項
初回から修正した箇所と、その理由
工業材料概論 第15回
22 / 25
Notes: 学びの記録として残すもの
要求条件、採用案、比較した別案、選択の理由
計算・グラフ・観察と、その出典・条件
不利点への対応、点検・保守、未確認事項
初回から修正した箇所と、その理由
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 23
最後の振り返り
今なら説明できる材料の特徴を、条件付きで一つ書く
初回と変わった判断、または深まった根拠を一つ書く
授業で生徒に考えさせたい比較の問いを一つ書く
これから資料や実物で確かめたいことを残す
自分の学びの変化を、ノートへ記録する
工業材料概論 第15回
23 / 25
Notes: 最後の振り返り
今なら説明できる材料の特徴を、条件付きで一つ書く
初回と変わった判断、または深まった根拠を一つ書く
授業で生徒に考えさせたい比較の問いを一つ書く
これから資料や実物で確かめたいことを残す
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 24
材料を選ぶときの手順
目的と条件を定め、複数の案を具体化する
材質・状態・形・加工から、性能を説明する
計算と定性的比較を合わせ、確かめて改善する
条件が変われば、根拠へ戻って選び直す
工業材料概論 第15回
24 / 25
Notes: 材料を選ぶときの手順
目的と条件を定め、複数の案を具体化する
材質・状態・形・加工から、性能を説明する
計算と定性的比較を合わせ、確かめて改善する
条件が変われば、根拠へ戻って選び直す
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 25
参照資料
工業材料概論 第1〜14回のスライド・演習
木材及び木質材料学／生物育成の関連する教材
現行の技術・家庭編解説、2026年8月4日のWG案
計算例は授業用モデル。出典と条件は各画面のノート参照
工業材料概論 第15回
25 / 25
Notes: 参照資料
工業材料概論 第1〜14回のスライド・演習
木材及び木質材料学／生物育成の関連する教材
現行の技術・家庭編解説、2026年8月4日のWG案
計算例は授業用モデル。出典と条件は各画面のノート参照
文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編」印刷27〜33頁。https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf （2026年10月28日確認）
文部科学省「情報・技術ワーキンググループ取りまとめ（案）※会議後修正」2026年8月4日公表、領域構成の節。https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/118/mext_02418.html https://www.mext.go.jp/content/20260804-mxt_kyoiku01-000051433-1.pdf （2026年10月28日確認）。告示済みの指導要領としてではなく、確認した審議資料の一例として扱う。
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。